Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza

Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo

Curso de Tecnologia em Materiais

Caracterização de resíduos agroindustriais para a Fabricação de vidros sodo-cálcicos

Flávia Prado Vieira

São Paulo

2019

Flávia Prado Vieira

Caracterização de resíduos agroindustriais para a Fabricação de vidros sodo-cálcicos

Monografia apresentada como requisito para obtenção do título de Tecnóloga em Materiais pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo.

Orientadora: Profa. Dra. Vanessa Duarte Del Cacho

São Paulo

2019

# AGRADECIMENTOS

A Deus, meu criador, por ter me dado oportunidades e forças para concluir mais uma etapa da minha vida, e estar comigo em todos os momentos.

À Prof. Dra. Vanessa Duarte Del Cacho, pela amizade, orientação, paciência, esforço e dedicação oferecidos a mim durante o trabalho.

Aos professores Davinson Mariano da Silva e Newton Saito, pela amizade, por todos os ensinamentos, paciência e apoio dados a mim durante este trabalho.

À FATEC-SP, pela infraestrutura e espaço cedido no Laboratório de Processamento e Caracterização de Materiais (LPCM) e o Laboratório de Síntese de Materiais (LSM).

Aos auxiliares docentes do LPCM Abrão e Silvano, pelo suporte nas caracterizações das amostras.

À Mariana Silva de Araújo e Eduardo Moura, pelo auxílio nas caracterizações de FTIR, realizadas no laboratório do Centro de Ciência e Tecnologia dos Materiais (CCTM) e Laboratório Geral de Química (LGQ) do IPEN, respectivamente.

Ao CNPq pela bolsa concedida para a realização do projeto de iniciação cientifica.

Ao amigo e auxiliar docente José Augusto Martins Garcia, pela paciência e suporte durante a realização deste trabalho.

Aos amigos que fiz durante a minha passagem pelo LSM, pelas brincadeiras, risadas e apoio que fizeram com que os dias fossem mais leves e divertidos.

Em especial, às minhas amigas Evellyn e Beatriz, as quais espero ter durante toda minha vida, pela paciência, carinho e por estarem sempre comigo, nos momentos bons e ruins, me ajudando, motivando e acreditando em mim.

Á minha família, minha mãe Ivanilde e meu pai Eugenio, a quem devo tudo o que sou e tenho hoje, pelo exemplo, por todo amor, esforço e paciência dedicados a mim durante toda a minha vida.

E finalmente, a minha avó Conceição, com quem aprendi as coisas de maior valor dessa vida, pelo amor e incentivo e mesmo não estando mais presente, permanece sempre em meu coração e memória.

# RESUMO

Este trabalho tem como principal objetivo apresentar uma alternativa sustentável e inovadora para a fabricação de materiais vítreos, a partir da utilização de resíduos provenientes do setor agroindustrial. Os resíduos escolhidos, a cinza da casca de arroz (CCA), a casca de ovo galináceo (COG) e cinza da casca do café (CCC), possuem características químicas e mineralógicas adequadas para a adição em formulações de produtos vítreos. Neste trabalho foi possível confirmar o potencial de diferentes resíduos de baixo custo, como fontes alternativas de matérias-primas para a fabricação de vidros sodo-cálcicos. Foram realizados os beneficiamentos dos resíduos propostos, como a secagem, peneiramento e calcinação das cascas utilizadas. Foi apresentada a metodologia da produção de moldes de gesso que serão usados na fabricação de cadinhos de alumina, bem como sua metodologia de fabricação. As técnicas utilizadas para a caracterização dos resíduos foram: a Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR), Difração de Raios X (DRX), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), perda ao fogo e análise de umidade. A partir dos resultados obtidos foi possível identificar as espécies presentes nos resíduos estudados, morfologia das partículas, fases cristalinas, quantidade de matéria orgânica presente nas cascas, bem como confirmar a possibilidade da fabricação de vidros sodo-cálcicos a partir da substituição de matérias-primas como a sílica, óxidos de cálcio e óxido de potássio pelos resíduos CCA, COG e CCC, respectivamente.

Palavras chave: cinza da casca de arroz, casca de ovo galináceo, cinza da casca do café, resíduos sólidos agroindustriais, vidros.

Sumário

AGRADECIMENTOS	3

RESUMO	4

1 Introdução	10

2 Revisão bibliográfica	12

2.1	Definições do Vidro	12

2.2	Formação e Estrutura dos Vidros	14

2.2.1	Teorias Estruturais	14

2.2.2	Teorias Cinéticas	16

2.3	Composição dos Vidros	17

2.3.1	Vidros sodo-cálcicos	18

2.4	Matérias-primas Utilizadas em Vidros	19

2.5	Utilização de resíduos na fabricação de vidros	20

2.6	Resíduos Agroindustriais	22

2.6.1	Casca de arroz (CA)	22

2.6.2	Componentes e estrutura da CA	22

2.6.3	Utilização da CA	26

2.6.4	Casca de ovo galináceo (COG)	27

2.6.5	Componentes da COG	28

2.6.6	Utilização da COG	29

2.6.7	Casca de Café (CC)	30

2.6.8	Componentes da CC	32

2.6.9	Utilização da CC	33

3 Metodologia	35

3.1	Matérias-Primas	35

3.1.1	Cinza da casca de arroz (CCA)	35

3.1.2	Casca de ovo galináceo (COG)	37

3.2	Produção dos moldes de gesso	38

3.3	Produção de cadinhos de alumina	42

3.4	Caracterização das Amostras	45

3.4.1	Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR)	45

3.4.2	Difração de Raios X	47

3.4.3	Perda ao fogo	49

3.4.4	Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)	50

3.4.5	Análise de Umidade	52

4 Resultados e Discussão	53

4.1	Análises de FTIR	53

4.2	Difração de raios X (DRX)	61

4.3	Microscopia Eletrônica de Varredura	65

4.4	Perda ao Fogo	69

4.5	Análise de Umidade	71

5 	Conclusão	73

6	Trabalhos Futuros	75

7	Referências	76

LISTA DE SIGLAS

CCA: Cinza da Casca de Arroz

COG: Casca de Ovo Galináceo

LSR: Líquido Super-resfriado

DSC: Calorimetria Exploratória Diferencial

CA: Casca de Arroz

MEV: Microscópio Eletrônico de Varredura

LPCM: Laboratório de Processamento e Caracterização de Materiais

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas

FTIR: Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier

FRX: Fluorescência de Raios X

DRX: Difração de Raios X

LSM: Laboratório de Síntese de Materiais

CCTM: Centro de Ciência e Tecnologia de Materiais

IPEN: Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares

LGQ: Laboratório Geral de Química

LSI: Laboratório de Sistemas Integráveis

EPUSP: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Comparação bidimensional do arranjo cristalino simétrico e periódico de um cristal de SiO2 (à esquerda); representação da rede do vidro de SiO2, na qual fica caracterizada a ausência de simetria e periodicidade (à direita) [8].	15

Figura 2: Gráfico de entalpia versus temperatura para um formador de vidro, onde Tm é o ponto de fusão (ou temperatura líquida), e Tg corresponde à temperatura de transição vítrea [7].	16

Figura 3: Desenho esquemático do arroz com farelo e casca [34].	23

Figura 4: Micrografia da CA evidenciando sua estrutura fibrosa [40].	25

Figura 5: Micrografia da CA e morfologia da sua epiderme externa [40].	25

Figura 6: Micrografia da casca de arroz [Adaptado de [42]].	26

Figura 7: Representação de um ovo galináceo [53].	28

Figura 8: Micrografia da seção transversal da COG [56].	29

Figura 9: Micrografia da superfície interna da COG [56].	29

Figura 10: Fruto do café com desenho esquemático de suas estruturas [63].	31

Figura 11: Imagens da transformação da CCA antes e após a calcinação (1400ºC por 12 horas).	36

Figura 12: Fluxograma do beneficiamento da CA e CCA da empresa Cotag.	37

Figura 13: Fluxograma do beneficiamento da COG.	38

Figura 14: Fluxograma da preparação dos moldes de gesso para fabricação de cadinhos.	40

Figura 15: Esquema da montagem do molde para cadinho 1 (A e B) e molde final (C).	40

Figura 16: Esquema da montagem do molde para cadinho 2 (A e B) e molde final (C).	41

Figura 17: Esquema da montagem do molde para contenção 1 (A e B) e molde final (C).	41

Figura 18: Esquema da montagem do molde para contenção 2 (A e B) e molde final (C).	41

Figura 19: Fluxograma da fabricação dos cadinhos.	44

Figura 20: Ilustração esquemática do aparelho de FTIR [64].	46

Figura 21: Equipamento de FTIR do CCTM utilizado nas análises.	46

Figura 22: Imagens do procedimento de preparação das amostras para análise de FTIR.	47

Figura 23: Equipamento de FTIR do LGQ utilizado nas análises.	47

Figura 24: Funcionamento de um difratômetro de raios X.	48

Figura 25: Equipamento utilizado para análise de DRX.	49

Figura 26: Representação dos componentes básicos do MEV [89].	51

Figura 27: Sputtering utilizado para deposição de ouro nas amostras analisadas por MEV.	51

Figura 30: Balança de Umidade utilizada para a análise das amostras.	52

Figura 31: Espectro de FTIR da amostra CCA1 (cinza de casca de arroz da empresa Tecsol).	54

Figura 32: Espectro de FTIR da amostra CCA2 (cinza de casca de arroz da empresa Cotag).	54

Figura 33: Espectro de FTIR da amostra CCAT12 (cinza de casca de arroz calcinada a 1400°C por 12 h).	55

Figura 34: Espectro de FTIR da amostra CA (casca de arroz bruta).	56

Figura 35: Espectro de FTIR da amostra COG1 (casca de ovo galináceo sem tratamento térmico).	57

Figura 36: Espectro de FTIR da amostra COG2 (casca de ovo galináceo calcinada a 1000°C por 3 h).	58

Figura 37: Espectro de FTIR da CCS (casca de café após secagem).	59

Figura 38: Espectro de FTIR da CCT1 (casca de café calcinada a 1000ºC por 1 h).	60

Figura 39: Difratograma da amostra de casca de arroz seca (CA).	61

Figura 40: Difratograma obtido para a CCA1	62

Figura 41: Difratograma obtido para a CCA calcinada a 1400°C por 12 horas.	63

Figura 42: Difratograma da amostra de COG1.	64

Figura 43: Difratograma da COG calcinada e hidratada após contato com o ambiente.	65

Figura 44: Micrografias de MEV da CA sem tratamento térmico, com ampliação de (a) 200x e (b) 500x, no equipamento.	66

Figura 45: Micrografias da CCA após tratamento térmico, com ampliação de (a) 500x e (b) 1000x, no equipamento.	66

Figura 46: Micrografias da COG bruta (sem tratamento térmico), com ampliação de (a) 5000x e (b) 3000x, no equipamento.	67

Figura 47: Micrografias da COG calcinada a 1000°C por 3 horas, com ampliação de (a) 1500x e (b) 3000x, no equipamento.	67

Figura 48: A figura (A) corresponde à casca de arroz calcinada a 1000°C por 12h. A figura (B) corresponde à casca de arroz calcinada a 1200°C por 12h.	70

Figura 49: A figura (A) corresponde à COG bruta antes da calcinação. A figura (B) corresponde à COG após calcinação a 1000°C por 3h.	70

Figura 50: A figura (A) corresponde à CC bruta antes da calcinação. A figura (B) corresponde à CC após calcinação a 1000°C por 1 hora.	71

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Faixas de composição química dos vidros sodo-cálcicos comerciais [21].	18

Tabela 2: Teor das cinzas de vários resíduos de alimentos (% em massa) [25].	20

Tabela 3: Teor das cinzas de vários resíduos de alimentos [25].	21

Tabela 4: Análise química da CA [traduzido de [32].	23

Tabela 5: Constituintes orgânicos da CA [traduzido de [32].	24

Tabela 6: Composição química das cascas de café [69,70]	33

Tabela 7: Parâmetros de calcinação da CCA.	35

Tabela 8: Reagentes utilizados na fabricação dos cadinhos de alumina.	42

Tabela 9: Condições de sinterização utilizadas para produção dos cadinhos.	44

Tabela 10: Identificação das amostras analisadas neste trabalho.	53

Tabela 11: Resultados obtidos com a análise de perda ao fogo.	69

Tabela 12: Valores de umidade obtidos dos resíduos.	72

# 1 	Introdução

A reciclagem de resíduos desempenha um importante papel na economia circular de matérias-primas brutas e na diminuição da poluição ambiental causada pelas indústrias.  A principal justificativa na utilização destes resíduos é dar uma destinação econômica e ecológica aos resíduos sólidos gerados nas indústrias minimizando problemas ambientais e econômicos causados pela dificuldade das indústrias, no armazenamento ou disposição desses rejeitos.

A utilização de resíduos na composição de vidros vem sendo alvo de pesquisas, porque a estrutura amorfa dos vidros permite a solubilização de grandes quantidades de diferentes elementos na sua composição. Porém, a maioria das pesquisas na literatura foca na obtenção de vitrocerâmicas, pois a cristalização controlada do vidro permite a obtenção de materiais a partir de matérias-primas com elevados níveis de impurezas e heterogeneidade encontrada nos resíduos gerados em larga escala [1,2].  A utilização de resíduos em matrizes vítreas é menos estudada e com poucas publicações.

As propriedades de certos resíduos permitem a aplicação destes como novos materiais para diversos segmentos cerâmicos, em substituição parcial ou total da matéria-prima utilizada no material convencional. Desta forma, mostra-se bastante atrativo o desenvolvimento de materiais alternativos, de desempenho similar aos tradicionais, com custo possivelmente inferior e com a vantagem de dar uma destinação aos resíduos.

Sendo assim, existe claramente uma necessidade na indústria vidreira de inovação nas formas de reciclagem e reutilização de materiais mais baratos para reduzir custos e resíduos. Além disso, dependendo da aplicação do vidro, são necessárias matérias-primas relativamente puras, o que pode aumentar significativamente o valor do vidro, pois seu custo varia em função da pureza da matéria-prima utilizada [3].

Encontrar aplicações para os rejeitos industriais ao invés de descartá-los vem ganhando importância no atual modelo de gerenciamento ecológico das empresas, e os processos de fabricação de vidro configuram uma rota potencialmente adequada para reciclar e reutilizar resíduos agroindustriais, visando à obtenção de produtos vítreos a partir de um processo de fabricação sustentável. Assim, o uso de rejeitos sólidos na produção industrial de vidros, poderá diminuir impactos ambientais causados tanto pelo descarte inadequado das cascas de arroz e de ovo, quanto pela extração de quartzo e calcita da natureza. No entanto, para algumas empresas, o critério econômico de redução nos custos de produção passa a ser secundário, frente à melhora na imagem da empresa perante seu público alvo ou a sociedade.

A tendência do aproveitamento integral de resíduos é uma necessidade cada vez maior na indústria moderna a nível mundial [2]. Diversas empresas no Brasil vêm se reestruturando de forma a evitar o desperdício, adotar a reciclagem e aproveitar certos materiais considerados erroneamente como resíduos.

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma alternativa sustentável e inovadora para a fabricação de materiais vítreos, a partir da utilização de resíduos provenientes do setor agroindustrial. Os resíduos escolhidos, a cinza da casca de arroz (CCA) e a casca de ovo galináceo (COG), possuem características químicas e mineralógicas adequadas para a adição em formulações de produtos vítreos. Sendo assim, este trabalho busca o desenvolvimento de um processo que viabilize a incorporação de diferentes tipos de resíduos de baixo custo, como fontes alternativas de matérias-primas, para a fabricação de vidros sodo-cálcicos compatíveis com os vidros comerciais.

Ressalta-se que apesar de haver alguns trabalhos reportados na literatura para uma vasta gama de resíduos sólidos industriais incorporados com sucesso em massas vítreas, [4,5,6] não há divulgação na literatura referente à produção de vidros sodo-cálcicos a partir do aproveitamento das cinzas provenientes de resíduos alimentares, o que também motivou o projeto em questão. A literatura já reportou a incorporação da CCA em vidros borossilicatos de bário e suas propriedades [5,7]; desenvolvimento de vidros fotoluminescentes derivados da CCA [8]; fabricação de vidros dopados com cromo a partir da CCA [9], e produção de vidros coloridos (SiO2-B2O3-Al2O3-CaO-BaO-Sb2O3-Na2O) a partir da CCA [10].

# 2	 Revisão bibliográfica

## Definições do Vidro

A palavra “vidro” tem sido tradicionalmente associada com produtos inorgânicos fundidos que foram resfriados rapiadamente sem cristalização, definição que é utilizada para vários procedimentos em tecnologia do vidro [7]. Numerosos vidros de óxidos tradicionais e alguns vidros inorgânicos relativamente novos, como calcogeneto, fluoreto, brometo, oxifluoreto, oxinitreto e outros (aproximadamente 400.000 composições estão registradas no banco de dados SciGlass [11]), bem como, um número crescente de compostos orgânicos vítreos, polímeros e ligas metálicas, foram descobertos no século passado. Mais recentemente, vidros têm sido feitos de materiais estruturais híbridos metálicos-orgânicos [12]. E ainda é possível que a maior parte da água no Universo possa ser vítrea [13].

Como resultado de pesquisas desenvolvidas ao longo dos anos [14] e tendo em vista que os vidros não são necessariamente feitos por fusão e resfriamento, outras rotas químicas foram criadas e geralmente são usadas, tais como o sol-gel para produzir vidros em temperaturas relativamente baixas. Além disso, nem todos os vidros são isotrópicos (como as fibras de vidro de fostato e vidros produzidos por troca-iônica).

Uma definição geralmente aceita do vidro é: “Vidro é um solido não-cristalino que exibe a transição vítrea”. O problema dessa definição é que ainda é necessário definir o que é o fenômeno de transição vítrea. Já a definição de Varshneya [15,16] (“Vidro é um sólido com uma estrutura não-cristalina, que continuamente se converte para um líquido após aquecimento”) evita a necessidade de definir o significado de transição vítrea. Os principais conceitos para definir “vidro” são apresentados a seguir, segundo artigo publicado recentemente por Zanotto [7].

- Temperatura de transição vítrea, Tg: Refere-se a uma temperatura onde o tempo de observação (de um experimento), tobs, é da mesma ordem que o tempo de relaxação estrutural médio, τR, do líquido super-resfriado; tobs ~τR. De acordo com a relação de Maxwell, τR = η (T)/ G0, onde  η é a viscosidade de equilíbrio e G0 é o módulo de cisalhamento, que dificilmente muda com a temperatura. O tempo de relaxação estrutural depende fortemente da composição do material e da temperatura. Para os vidros de óxidos comuns a partir de análises experimentais como, calorimetria diferencial de varredura (DSC) ou dilatometria, com taxa de 5-20 K/min, η (Tg) ~ 1012 Pa.s e G0 ~ 3x1010 Pa, portanto, o τR é de aproximadamente 30 s [17,18].

- Sólido: É um estado da matéria condensada em que a estrutura atômica é termodinamicamente estável e as forças químicas são fortes o suficiente para manter essa estrutura coesa. Sólidos podem ser cristalinos ou amorfos. Em um artigo clássico sobre a definição de sólidos e líquidos [4], Alfred C. Lane declarou: "Um fluído tem uma temperatura tal que, seu ponto de escoamento plástico é atingido mesmo à pressão zero". Uma substância está no estado sólido quando a sua configuração atômica independe do tempo. Um sólido apenas flui (deformam plasticamente) se uma tensão de escoamento crítico (YS), que é maior que a gravidade e depende inversamente da temperatura, é aplicado externamente.

- Líquido: É um fluído, no estado condensado da matéria que exibe fluxo viscoso. Um líquido não manterá sua forma, mas sim um fluxo sob forças da gravidade até que a forma esteja em conformidade com a do recipiente que ele ocupa.

- Líquido super-resfriado: São líquidos que existem entre o ponto de fusão e a temperatura de transição vítrea. Eles são metaestáveis, isto é, uma barreira termodinâmica deve ser superada para que a nucleação do cristal ocorra.  Eles podem relaxar e cristalizar sob aquecimento após certo tempo, o que depende fortemente de sua composição química e temperatura.

- Cristal: É um material sólido com uma estrutura atômica bem ordenada em uma rede periódica. Os materiais cristalinos podem ser compostos de um único cristal, ou podem ser policristalinos.

- Não-cristalino: Um material não cristalino não possui ordenamento atômico de longo alcance e periodicidade molecular característico de um cristal. Conforme mencionado no trabalho pioneiro de Zachariasen [5] em 1932, “a rede de vidro não é periódica e simétrica como nos cristais”.

- Amorfo: Possui uma estrutura não-cristalina, diferente do estado líquido e não apresenta transição vítrea quando aquecido.  Vale ressaltar uma diferença importante entre vidros e sólidos amorfos, ponto que é confundido em muitas das definições anteriores de vidro: ambos, vidros e os sólidos amorfos, são exemplos de materiais não-cristalinos, mas os vidros exibem uma transição vítrea e os sólidos amorfos não. Os sólidos amorfos não podem ser feitos por resfriamento rápido a partir do estado líquido, uma vez que isso resultaria em uma transição vítrea e, portanto, em um vidro. Os sólidos amorfos podem ser produzidos por outros processos, tais como, moagem de alta energia de um cristal, incidência de radiação de alta energia em um material cristalino ou pulverização catódica (ou sputtering) sobre um substrato frio. Essas diferenças entre vidros e sólidos amorfos - e o fato de serem duas classes distintas de material – são discutidas na literatura por Gupta [6].

Uma descrição alternativa, mais elaborada que esclarece as propriedades gerais dos vidros é: "O vidro é um estado não-cristalino da matéria condensada, fora do equilíbrio termodinâmico, que exibe uma transição vítrea. A estrutura dos vidros é semelhante à dos seus líquidos super-resfriados (LSR), e relaxa espontaneamente em direção ao estado de LSR. Seu destino final, para tempos infinitamente longos, é cristalizar” [7].

## Formação e Estrutura dos Vidros

As tentativas de explicar como ocorre a formação vítrea podem ser divididas em duas categorias: teorias estruturais como as que se baseiam na geometria dos compostos, nas forças de ligação etc., e teorias cinéticas que envolvem tempo e temperatura, ambas apresentadas a seguir:

### Teorias Estruturais

As primeiras teorias estruturais foram desenvolvidas no início do século XX, na tentativa de explicar a formação dos vidros conhecidos na época. Estes vidros tinham como componente principal a sílica e eram produzidos tradicionalmente através do método de fusão e resfriamento.

A estrutura dos vidros passou a ser estudada, com mais atenção, com o aperfeiçoamento das técnicas de difração de raios X. Desde então, várias teorias foram propostas para explicar a sua estrutura. Entretanto, todas elas se fundamentam na teoria inicial apresentada por Zachariasen, formulada em 1932. 	De acordo com o modelo proposto por Zachariasen [5], os vidros são vistos como redes tridimensionais com ausência de simetria e periodicidade em que não há unidades repetidas em um intervalo regular na estrutura. No caso dos vidros óxidos, tais cadeias são compostas por poliedros de oxigênios.

Ainda, segundo Zachariasen, essa ausência de simetria e periodicidade é o fator que diferencia o vidro de um cristal. Ele propôs também que as forças interatômicas são comparáveis com a dos cristais correspondentes.

A Figura 1 ilustra as semelhanças entre uma amostra de sílica cristalina e amorfa. Quando a sílica é cristalina, pode ser chamada de quartzo, e se amorfa, é um vidro. As duas amostras exibem muitas propriedades físicas semelhantes [8]. Os modelos bidimensionais idealizados por Zachariasen da estrutura simétrica e periódica de um cristal de quartzo, e do arranjo assimétrico e sem periodicidade de um vidro de sílica, são mostrados na Figura 1.

Figura 1: Comparação bidimensional do arranjo cristalino simétrico e periódico de um cristal de SiO2 (à esquerda); representação da rede do vidro de SiO2, na qual fica caracterizada a ausência de simetria e periodicidade (à direita) [8].

### Teorias Cinéticas

Para entender a formação de vidros e cristais, a partir da técnica de fusão e resfriamento rápido, vamos considerar o gráfico de entalpia versus temperatura de um material formador de vidro, apresentado na Figura 2.

Figura 2: Gráfico de entalpia versus temperatura para um formador de vidro, onde Tm é o ponto de fusão (ou temperatura líquida), e Tg corresponde à temperatura de transição vítrea [7].

As diferentes regiões da Figura 2 podem ser definidas como [7]:

- Líquido: Em equilíbrio, os líquidos termodinamicamente estáveis só existem acima do ponto de fusão ou temperatura líquida, Tm. Eles nunca cristalizam.

- Líquido super-resfriado (LSR): Existem líquidos super-resfriados entre Tm e a temperatura de transição vítrea, Tg. Eles são metaestáveis, isto é, uma barreira termodinâmica deve ser superada para a ocorrência de nucleação de cristais e, eventualmente, cristalizam (setas vermelhas na Fig. 2) após algum tempo;

- Vidro: Os vidros existem abaixo da temperatura de transição vítrea, Tg. São termodinamicamente instáveis e relaxam espontaneamente em direção ao estado líquido super-resfriado (seta cinza na Fig. 2). A transição de um LSR para o vidro ocorre na Tg. No entanto, para qualquer temperatura positiva, acima ou abaixo de Tg, durante períodos extremamente longos, qualquer LSR ou vidro, relaxa e depois cristaliza (setas vermelhas na Fig. 2).

- Cristal: Os cristais são verdadeiros sólidos com estruturas atômicas bem organizadas a curto, médio e longo alcance. São termodinamicamente estáveis abaixo da Tm.

Do ponto de vista cinético, pode-se considerar a habilidade para formação de vidros como uma medida da relutância do sistema de sofrer cristalização durante o resfriamento. Assim, a formação de vidros pode ser considerada como uma competição entre as velocidades de cristalização e de resfriamento [9].

Inicialmente considere que um material fundido esteja a uma temperatura bem acima de sua temperatura de fusão, representada por Tm na Figura 2. Nesta fase o material apresenta uma desorganização estrutural como à observada em um líquido. Para formar um cristal, o líquido deve ser resfriado muito lentamente, de forma que as moléculas tenham tempo para se reorganizar, e a temperatura permanece constante enquanto a transformação líquido-sólido ocorre, e uma estrutura cristalina é obtida [19].

Por outro lado, se o resfriamento for suficientemente rápido, não haverá tempo para ocorrer à cristalização e um material não-ordenado será obtido, em um estado metaestável denominado líquido super-resfriado. Durante a redução da temperatura deste líquido super-resfriado, observa-se um aumento contínuo em sua viscosidade, com consequente redução da mobilidade iônica, até atingir o ponto em que o material passa a ser um sólido não-cristalino ou material vítreo. Neste ponto atinge-se a temperatura de transição vítrea, Tg, temperatura na qual os líquidos super-resfriados são solidificados, formando vidros. Para vidros, a Tg tem a mesma relação que temperatura de fusão (Tm) tem para sólidos cristalinos. Abaixo da Tg, teremos um vidro, acima, um líquido super-resfriado [19].

Alguns líquidos, devido à estrutura molecular complexa ou a uma taxa de resfriamento muito alta, os átomos apresentam baixo grau de difusão, isto é, não conseguem se reorganizar na estrutura, ou seja, não cristalizam, formando uma rede rígida e desordenada. Esse processo dá origem aos sólidos não-cristalinos, ou material vítreo.

## Composição dos Vidros

Existem hoje, muitas composições diferentes para vidros, assim, possuem características e aplicações diferentes. Os vidros mais usados são os silicatos obtidos por fusão e resfriamento. De acordo com as suas formulações, os vidros silicatos são ainda separados em quatro grupos principais chamados de sodo-cálcicos, borossilicatos, aluminossilicatos e silicatos com chumbo. Neste trabalho, o foco será nos vidros soda-cal ou sodo-cálcico, abordados a seguir.

### Vidros sodo-cálcicos

Vidro sodo-cálcico (ou soda-cal) é a família de vidro mais comum de todos os vidros comerciais devido ao seu baixo custo. Apresenta outras características importantes como inércia química, alta transparência na região do visível e possibilidade de reciclagem. Porém, possui baixa resistência ao choque térmico e baixa resistência mecânica (não resistem à queda) e a compostos químicos corrosivos.

Trata-se do vidro comumente usado em janelas residenciais e de automóveis, em recipientes, garrafas, utensílios domésticos, lâmpadas incandescentes e fluorescentes, entre outras. Estes produtos são fabricados por meio de processos contínuos de fusão, utilizando matérias-primas industriais, tais como areia, barrilha, calcário, compostos de alumina, caco de vidro e outros componentes. A mistura das matérias-primas é normalmente fundida entre 1300 e 1600C dependendo da taxa de produção, composição e qualidade exigida do vidro [20]. As composições de vidros sodo-cálcicos em porcentagem em peso estão apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1: Faixas de composição química dos vidros sodo-cálcicos comerciais [21].

| Componentes | (% em peso) |
| --- | --- |
| Sílica (SiO2) | 60-75% |
| Na2O | 12-18% |
| CaO | 5-12% |
| MgO | 0-4% |
| Al2O3 | 0-7% |
| K2O | 0-2% |
| Fe2O3 | 0-0,2% |
| Outros óxidos minoritários ≤ | 1% |

O vidro sodo-cálcico (ou soda-cal), que foi produzido neste trabalho, é a família de vidro mais usada de todos os vidros comerciais e representa 90% da produção industrial de vidros. Estes vidros são fabricados por meio de processos contínuos de fusão, em temperaturas entre 1300 e 1600C dependendo da taxa de produção, composição e qualidade exigida do vidro [20,22].

## Utilização de resíduos na fabricação de vidros

Na fabricação de vidros são usadas diversas matérias-primas, tanto naturais quanto sintéticas. Em ambos os casos a utilização depende da pureza, do custo envolvido e dos requisitos exigidos para o produto final. Dada uma formulação particular é possível obter os óxidos desejados a partir de várias matérias-primas diferentes.

Na tentativa de melhorar as características dos materiais vítreos e na busca de soluções para a diminuição de seu custo, a introdução de matérias-primas alternativas constitui um importante segmento de pesquisas tecnológicas. Além disso, pode minimizar impactos ambientais, tanto em relação ao descarte do resíduo, bem como a extração de matérias-primas não renováveis. A tendência do aproveitamento integral de resíduos é uma necessidade cada vez maior na indústria moderna em nível mundial [23].

Para a produção de vidros sodo-cálcicos, as matérias-primas geralmente são naturais, com exceção do carbonato de sódio (NaCO3), a barrilha, produzida industrialmente a partir do sal marinho (processo Solvay) ou pela purificação de um mineral chamado trona, conhecida também como barrilha natural. As matérias-primas naturais na fabricação de vidros sodo-cálcicos são: a areia (fonte de sílica), feldspato (fornece o vitrificante SiO2, o estabilizante Al2O3 e os fundentes K2O e Na2O), calcita ou calcário (fonte de CaO) e dolomita (fonte de CaO e MgO). Todas as matérias-primas passam por um beneficiamento, com operações de cominuição para se obter uma granulometria adequada e aumentar a reatividade das partículas, como também, uma separação mineral para reduzir os elementos contaminantes [24].

Nesse trabalho, os resíduos agroindustriais empregados foram: a cinza da casca de arroz (CCA) e a casca de ovo galináceo (COG), na tentativa de substituir parcial ou totalmente a sílica e o calcário, respectivamente, na fabricação de vidros sodo-cálcicos. Esta incorporação será possível, pois os resíduos mencionados apresentam em sua constituição, composição similar às matérias-primas usadas na indústria, como mostra a Tabela 2.

Tabela 2: Teor das cinzas de vários resíduos de alimentos [25].

| Cinzas de vários alimentos* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teor de óxido (% em massa) | SiO2 | CaO | K2O | Na2O | MgO | Al2O3 | P2O5 | Fe2O3 | SO3 | B2O3 |
| Casca de arroz | 97,5 | 0,6 | 1,3 | - | 0,24 | <0,1 | - | <0,1 | - | - |
| Palha/sabu-go de milho | 35,7 | 5,8 | 20,2 | 5,1 | 9,9 | 0,4 | 22,5 | 0,3 | - | - |
| Casca de banana | 6,6 | 3,2 | 67,6 | - | 1,3 | 0,3 | 3,4 | 0,2 | - | - |
| Casca de ovos | 0,1 | 98,6 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | - | - | - | - | - |
| Casca de amendoim | 29,3 | 21,9 | 25,7 | 0,1 | 6,7 | 3,7 | 7,4 | 1,3 | 3,2 | - |

*Determinada por Fluorescência de raios X.

A Tabela 2 apresenta os minerais presentes em resíduos de alimentos comuns, utilizando os resultados obtidos pelas medidas de Fluorescência de raios X, medida que assume o óxido mais estável do elemento presente. Com o conhecimento do conteúdo mineral em cada um dos resíduos (Tabela 1), é possível desenvolver a amostra apropriada para uma composição de um vidro em particular.

## Resíduos Agroindustriais

### Casca de arroz (CA)

A casca de arroz (CA) é um dos subprodutos obtidos durante a moagem de arroz. Esta envolve o grão de arroz quando germinado. Sabe-se que a CA representa 23% do peso do arroz, ou seja, para cada tonelada de arroz produzido, 0,23 tonelada corresponde a casca [26].

O arroz é o segundo cereal mais produzido do mundo, chegando a aproximadamente 645 milhões de toneladas por ano, portanto, aproximadamente 148 milhões de toneladas de CA. Essa produção é concentrada na Ásia, principalmente na China e na Índia [26,27,28]. No Brasil, segundo o IBGE, em 2018, foram produzidos cerca de 11,7 milhões de toneladas de arroz [29].

Atualmente, a CA é um resíduo pouco valorizado. É utilizada, geralmente como combustível para fornecer calor para a parboilização de arroz. Após este processo, a cinza da casca de arroz (CCA) é descartada, acarretando impactos ambientais negativos. A utilização ambientalmente correta seria reciclar esse resíduo, para produzir um eco-material com alto valor agregado final [30].

O uso de qualquer resíduo depende de sua estrutura, propriedades e principalmente da composição química. A composição da CA pode variar de amostra para amostra, devido às diferenças de condições climáticas, geográficas, tipos de arroz e etc. [31,32,33].

### Componentes e estrutura da CA

Assim que colhido, o grão do arroz é envolto por duas camadas, o farelo e a casca. A Figura 3 apresenta uma ilustração dos componentes da casca de arroz.

Figura 3: Desenho esquemático do arroz com farelo e casca [34].

A CA tem sua composição química reportada na literatura [32]. A Tabela 3 apresenta os dados de sua análise química. O conteúdo de SiO2 representa 22,12% (em peso) da composição, o material orgânico e o teor de água é de 74%, e os outros constituintes (Al2O3 + Fe2O3 + CaO + MgO) cerca de 4%. A porcentagem de SiO2 pode variar de 15 a 22% em peso [35].

Tabela 3: Análise química da CA [traduzido de [32].

| Constituintes | (% peso) |
| --- | --- |
| Matéria Orgânica e Umidade | 73,87 |
| SiO2 | 22,12 |
| Al2O3 | 1,23 |
| Fe2O3 | 1,28 |
| CaO | 1,24 |
| MgO | 0,21 |
| MnO | 0,074 |

Uma análise da matéria orgânica encontrada na CA foi reportada na literatura [32]. A Tabela 4 apresenta a composição média dos constituintes orgânicos da CA resultantes dessa análise, após a exclusão da sílica.

Tabela 4: Constituintes orgânicos da CA [traduzido de [32]].

| Constituintes | Quantidade presente na CA (% peso) |
| --- | --- |
| α-celulose | 43,30 |
| Lignina | 22,00 |
| D-xilose | 17,52 |
| L-arabinose | 6,53 |
| Ácido metilglicurônico | 3,27 |
| D-galactose | 2,35 |
| Total | 94,99 |

A casca de arroz (que equivale a cerca de 20% do peso do grão) é composta por quatro camadas estruturais, fibrosas, esponjosas ou celulares [36]:

• Epiderme externa, coberta por uma espessa cutícula de células silificadas;

• Esclerênquima ou fibra hipoderme, com parede lignificada;

• Célula parênquima esponjosa;

• Epiderme interna.

Na casca de arroz, a sílica liga-se predominantemente a compostos inorgânicos. No entanto, alguns tetraedros de sílica podem se ligar de forma covalente a moléculas orgânicas, e não se dissolvem na presença de cátions alcalinos e apresentam elevada resistência térmica [37].

Foi verificada que uma vez eliminada a matéria orgânica, o residual inorgânico pode ser relativamente puro, resultando em uma melhor fonte de sílica. Análises realizadas na literatura por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) demonstraram que a CA é fibrosa, e que a sílica fica concentrada nas protuberâncias localizadas na epiderme externa [32,38,39,40].

A Figura 4 apresenta uma micrografia que comprova a estrutura fibrosa da CA.

Figura 4: Micrografia da CA evidenciando sua estrutura fibrosa [40].

A Figura 5 destaca a morfologia da CA onde a sílica se concentra [40]. As epidermes externa e interna podem ser observadas na Figura 6. Sharma et al. [32] e Della [39] concluíram em seus estudos que a sílica está mais concentrada na epiderme externa. Uma pequena, mas significativa, quantidade de sílica reside na camada interna adjacente ao grão de arroz [39]. A sílica presente na casca de arroz é descrita como hidratada na forma amorfa como sílica gel e localiza-se na epiderme da casca e nos espaços do tecido epidérmico [37].

Figura 5: Micrografia da CA e morfologia da sua epiderme externa [40].

Epiderme interna

Epiderme externa

Figura 6: Micrografia da casca de arroz [Adaptado de [42]].

Segundo Houston [36], a sílica é transportada pela planta a partir do solo como ácido monossílico, concentrando-se na casca e no caule por evaporação da água, formando, posteriormente, a membrana sílico-celulósica.

Considerando valores médios, a massa unitária da casca de arroz é 101 kg/m3, a massa específica aparente é de 900 kg/m3 e a massa específica de 1400 kg/m3 [43].

### Utilização da CA

Países produtores de arroz, incluindo a Índia, atualmente têm pesquisado alternativas de uso industrial para a CA. Entre as potenciais aplicações atuais podem-se destacar aplicações não energéticas tais como a incorporação no solo, aditivo biofertilizante, sorventes (materiais sólidos que retém compostos químicos em sua superfície) para despoluição ambiental, material de construção com boa isolação térmica, etc. Porém, o uso mais comum é o de geração de energia térmica por combustão nas próprias indústrias de beneficiamento do arroz, substituindo a lenha na secagem e parboilização dos grãos.

A seguir são citados alguns empregos da CA segundo Houston [36] e Govindarao [44], que relacionam, em seus trabalhos, um levantamento completo destas e de outras possibilidades.

- Uso na agropecuária – é empregada no tratamento dos solos como fertilizante e corretivo [44].

- Uso na construção civil – associada à argila, pode ser empregada na fabricação de tijolos, painéis e telhas com bom isolamento de calor e ainda concretos de baixa densidade [44,45].

- Uso na obtenção de sílica com alto grau de pureza – vários autores obtiveram sílica com alto grau de pureza a partir da combustão da CA tratada com banhos ácidos em atmosferas inertes ou não, visando sua aplicação na indústria cerâmica [37,39,42,44,45,46,47].

- Uso na geração de energia – devido ao seu alto poder calorífico, a CA surgiu, naturalmente, como combustível alternativo dentro das próprias indústrias de beneficiamento do arroz, substituindo a lenha com custo praticamente nulo, além de eliminar volumosas quantidades do material. O poder calorífico da CA é variável, dependendo de sua umidade e das condições de plantação, segundo Salas et al. [48], vai de 13810 a 15070 kJ/kg.

- Empregada para a geração de energia decorrente da combustão da CA, resulta a cinza de casca de arroz, a CCA residual.

### Casca de ovo galináceo (COG)

O ovo galináceo é considerado um alimento tão importante quanto o leite, pois apresenta alto valor nutritivo e está incluído entre os alimentos de maior valor biológico. Fornece proteínas e nutrientes como ácido fólico, colina, ferro, vitaminas A, B, D, E e K com baixo custo [49].

A produção mundial total desse alimento é de 59,2 milhões de toneladas, com a liderança de produção da China, que responde por aproximadamente 41% da produção mundial [50]. No Brasil, segundo o IBGE, em 2017, foram produzidos aproximadamente, 4,2 bilhões de dúzias de ovos de galinha, um aumento de 11% em relação a 2016 [51].

A casca representa cerca de 10% do peso do ovo, ou seja, o resíduo gerado por este ramo da agroindústria chega a 5,92 milhões de toneladas por ano em todo o mundo [52].

A casca de ovo galináceo (COG) é um resíduo pouco valorizado, mas que apresenta um potencial valor econômico. Aspectos ambientais devem ser considerados na valorização das cascas de ovo, pois, além de diminuir o problema de poluição, quando estas são descartadas diretamente no meio ambiente, podem ser usadas como fonte alternativa de CaCO3 (carbonato de cálcio) minimizando a extração de calcário, um recurso natural não renovável [49,48].

### Componentes da COG

A COG é um composto biocerâmico que protege o conteúdo do ovo e garante o cálcio necessário para a formação e desenvolvimento do embrião. É composta por várias camadas porosas, permitindo a passagem de água e gases, garantindo a respiração embrionária [52]. A casca possui duas membranas orgânicas internas, formadas por uma mistura de proteínas e glicoproteínas aderidas a casca, porém, em uma das extremidades as membranas se separam, formando uma câmara de ar [52]. A ilustração de um ovo galináceo está apresentada na Figura 7.

Figura 7: Representação de um ovo galináceo [53].

A casca calcária é constituída por uma rede de fibras proteicas com cristais de carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, fosfato de cálcio e substâncias orgânicas [52]. Os cristais de carbonato de cálcio correspondem a 94% do peso da casca, cristais de carbonato de magnésio, 1%, cristais de fosfato de cálcio, 1%, e as fibras proteicas somam 4% no peso da casca [54].

As membranas orgânicas são compostas por proteínas derivadas da lisina, caracterizadas por ligações dissulfeto cruzadas (correspondem a 75% do peso da membrana), colágeno (10%) e glicoproteínas (15%) [35,55].

As micrografias apresentadas a seguir evidenciam a morfologia típica de cascas de ovos reportadas na literatura. A Figura 8 apresenta a micrografia obtida por MEV da seção transversal da estrutura da COG, onde as membranas proteicas são evidenciadas. Na micrografia da Figura 9, pode ser claramente observada a estrutura porosa da superfície interna da COG [56].

Figura 8: Micrografia da seção transversal da COG [56].

Figura 9: Micrografia da superfície interna da COG [56].

### Utilização da COG

De acordo com a literatura, a casca de ovo galináceo é rica em carbonato de cálcio (CaCO3), e esse elemento se dá na natureza como calcita mineral. O CaCO3 é um dos minerais mais absorventes da natureza. Após a calcinação, se decompõe em óxido de cálcio (CaO), capaz de absorver gases ácidos, como o dióxido de carbono (CO2) [57]. Além disso, o CaO é matéria-prima para a indústria química na produção de cal [52].

O pó de CaCO3 pode atuar como agente na remoção de metais pesados em meio aquoso. Para remoção de íons de chumbo em solução aquosa, por exemplo, apresentou 72% de eficiência de acordo com o tempo de contato [58].

A COG pode ser um substituto para minérios utilizados no tratamento do papel, com a finalidade de melhorar o brilho, opacidade e resistência [59]. A membrana da casca pode ser utilizada crua, na produção de aminoácidos ou como aditivos na alimentação animal [59].

Se tratado com ácido cítrico, o carbonato de cálcio pode ser transformado em citrato de cálcio e usado na complementação na alimentação humana, como fonte de cálcio solúvel ao organismo. O tratamento com ácidos é necessário, pois o organismo humano absorve melhor cátions presentes em citratos do que em carbonatos [49].

A COG pode ser utilizada como matéria-prima para a produção de CaCO3 de alta pureza, utilizado nas indústrias cosméticas, odontológica, como agente antitártaro em cremes dentais, e biomédica como bases de biocerâmicas, implantes ósseos e dentários [60].

O carbonato da COG pode ser utilizado como matéria-prima na produção de hidroxiapatita, uma das mais importantes biocerâmicas utilizadas em aplicações médicas, devido sua biocompatibilidade, bioatividade, afinidade química e biológica com os tecidos ósseos [60,61].

Um dos problemas no processamento da casca de ovos é separar completamente o carbonato de cálcio das membranas poliméricas de forma econômica e ambientalmente correta. Uma forma, ainda em desenvolvimento, é a separação utilizando uma mistura de água e ar [59].

O número de estudos na literatura da COG é muito inferior às possibilidades de sua utilização como matéria-prima. Esta realidade conduz à necessidade de mais trabalhos que viabilizem a sua aplicação, confirmando sua viabilidade econômica.

### Casca de Café (CC)

O fruto do café, representado na Figura 10, é composto por dois cotilédones no seu interior, que se encontra com suas faces planas frente um para o outro, e cada um dos grãos é coberto com um tegumento, denominado pele prata. A segunda pele de aspecto amarelado é o pergaminho que recobre cada grão separadamente [62].

Figura 10: Fruto do café com desenho esquemático de suas estruturas [63].

Esses grãos de café com suas películas ficam incorporados numa pasta mucilaginosa, à polpa, que por sua vez, é coberto por uma pele externa, a casca. O grão de café constitui 50-55% da massa do fruto maduro do café [63].

A produção de café movimenta mais US$ 90,000 milhões por ano, e vem em crescente ascensão em mais de 80 países [64]. O café robusta é principalmente produzido em países como Vietnã e Indonésia, já o café arábica é mais produzido no Brasil, Colômbia, México, Etiópia, e Guatemala [65]. Atualmente o café é um dos maiores produtos agrícolas negociados do mundo, sendo a base econômica de vários países tropicais em desenvolvimento [64].

Considerando que a relação entre grãos e casca de café seja de 1:1, a produção nacional de café, na safra 2018 foi de cerca de 2,7 milhões de sacas (toneladas) de café arábica [29], consequentemente um número proporcional de cascas foi produzido. O descascamento consiste na retirada da casca do fruto maduro, que gera o café descascado. No resíduo do descascamento do café pode conter o epicarpo (casca), mesocarpo (polpa ou mucilagem) e endocarpo (pergaminho) [62].

O café pode ser beneficiado por três vias: seca, semi-úmida e úmida. A via seca é a mais utilizada, cerca de 75% do café colhido é beneficiado por essa via que consiste na secagem do café com a casca. Neste processo, o café colhido pode ou não ser lavado para retirada de impurezas ainda presentes. Depois dessa etapa o café passa por um processo de secagem que geralmente são realizadas em terreiros para secagem natural preliminar. Na secagem realizada em terreiro, o café deve ser esparramado em finas camadas para que ocorra a correta secagem dos grãos e deve também ser protegido da chuva para evitar a fermentação no interior da massa garantindo a eficiência da secagem [66]. A secagem final ocorre em um secador rotativo e segundo o teor de umidade mínimo para esta etapa é próximo de 12%. Depois de seco o café é levado para o beneficiamento onde serão separados grãos e casca, passando posteriormente por um processo de torrefação e moagem até chegar ao consumidor final [67].

### Componentes da CC

O café é uma mistura complexa de componentes químicos, como álcoois diterpenóides, alcaloides (cafeína), e ácidos fenólicos (ácido caféico e ácido clorogênico) [66]. Em virtude desta composição química, o café tem sido considerado uma fonte alimentar rica em antioxidantes, podendo assim ser considerado uma das principais fontes de antioxidante da dieta em muitos países [67,68].

As cascas e a polpa do café são constituídas de matéria orgânica e nutrientes, além de conter compostos como a cafeína e polifenóis. A cafeína, um alcaloide estimulante do sistema nervoso central, está presente nas cascas de café em aproximadamente 1,3% de concentração em matéria seca [69] (tabela 5). Na literatura científica existem estudos que propõem o uso das cascas de café em diversos segmentos, como na pecuária podendo ser empregada na alimentação animal, compostagem, biocombustíveis, produção de cogumelos, produção de adsorventes entre outros.

Tabela 5: Composição química das cascas de café [69,70].

| Constituintes | Quantidade presente na CC Beneficiamento via seca (% peso) |
| --- | --- |
| Proteína | 8,0-11,0 |
| Lipídios | 0,5-3,0 |
| Minerais | 3,0-7,0 |
| Carboidratos | 58,0-85,0 |
| Cafeína | ~1,0 |
| Outros | ~5,0 |

### Utilização da CC

A casca de café produzida é utilizada pelos produtores como adubo nas próprias plantações, como alimento para animais e como combustível para próprio processo de secagem do café. Uma boa alternativa para o reaproveitamento das cascas de café é na compostagem, este resíduo pode ser utilizado diretamente como cobertura do solo, sendo uma boa opção para solos que apresentem carência em potássio, e seu uso é permitido em variados tipos de 14 culturas, incluindo a própria cultura do café [71].

As cascas de café são ricas em potássio e outros nutrientes minerais, o que possibilita seu uso como um fertilizante orgânico, não sendo necessário nenhum tratamento na mesma, ou seja, pode ser utilizada direto no solo, além disso, as cascas utilizadas como compostagem favorece o controle da erosão e diminui as flutuações de temperatura, já que diminui a perda de água do solo por evaporação [71].

Por apresentar uma quantidade considerável de açucares fermentáveis, tem sido considerado um substrato apropriado para o cultivo de fungos e leveduras [72]. Estudos evidenciaram o crescimento de Pleurotus ostreatus em cascas de café enriquecidas com várias concentrações de selenito de sódio [73]. Já foi verificada também a aplicação dessas cascas de café na produção de outros materiais, como na produção de aglomerados em substituição da madeira (até 50%), e a depender do tipo e quantidade de resina utilizada, esses novos aglomerados feitos em laboratório atendia os requisitos das normas européias no que diz respeito ao uso geral em condições secas e, em parte, em condições úmidas [74].

A recuperação de compostos bioativos de alto valor agregado dos resíduos da agroindústria tem sido amplamente estudada, já que permite um uso alternativo para os mesmos, agregando valor, e permitindo que se torne uma nova fonte de renda. As cascas de café frescas foram utilizadas como fonte de antocianinas para aplicações como corantes de alimentos naturais e na sua quantificação indicou que estas podem ser consideradas uma fonte abundante deste corante [75]. Outro composto bioativo que pode ser recuperado das cascas de café é a cafeína, um alcaloide presente em quantidades expressivas nas cascas, e de bastante interesse, em virtude da sua ação biológica estimulante [62].

Outro trabalho desenvolvido por Kumar et al. analisou o ponto de fusão das cinzas da casca de café e detectaram que essas cinzas se fundem a aproximadamente 1020ºC, valor suficientemente elevado para um processo de combustão [76].

# 3 	Metodologia

## Matérias-Primas

A cinza de casca de arroz, utilizada em trabalhos anteriores do grupo, foi cedida pela empresa TECSOL. No entanto, para este trabalho, conseguimos um novo lote de casca de arroz ainda bruta, fornecido pela empresa Cerealista São João localizada na cidade de Rio Brilhante (MS), e também, a casca de arroz queimada, fornecida pela marca de arroz Prati da empresa Cotag de Citrolândia (MS). Outro resíduo utilizado, a casca de ovo, foi cedida pela Casa de Bolos (unidade Bom Retiro) e a casca de café doada pela empresa Um Coffee Co. (unidade Bom Retiro).

O gesso utilizado para a confecção dos moldes (que serão usados para a fabricação dos cadinhos) foi doado pela empresa Gesso Chaves de Campinas. A vantagem da utilização deste gesso é seu maior teor de pureza, quando comparado ao gesso comercial usado na construção civil, proporcionando uma secagem mais rápida.

### Cinza da casca de arroz (CCA)

Com base em trabalhos anteriores, foram feitos beneficiamentos físico-químicos visando eliminar impurezas e aumentar a reatividade da casca de arroz, reduzindo o tempo de fusão. A CCA, após a primeira queima realizada previamente pela empresa fornecedora, apresenta coloração escura, devido à presença de carbono residual. Esta amostra será denominada neste trabalho como CCA1.

Para eliminação desse carbono residual e tornar a CCA mais clara, foi realizada 1 etapa de calcinação, de acordo com a Tabela 6.

Tabela 6: Parâmetros de calcinação da CCA.

| Calcinação | Temperatura (C) | Taxa (C/min) | Tempo (h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1400 | 10 | 12 |

O beneficiamento físico foi feito através da moagem em moinho de bolas por 4 horas para redução granulométrica das partículas, com a finalidade de aumentar a reatividade do material, através da diminuição da área de superfície específica.

Foram utilizados forno elétrico e moinho de bolas do Laboratório de Processamento e Caracterização de Materiais (LPCM) da FATEC-SP.

A Figura 11 apresenta as imagens da CCA1 (da empresa Tecsol) antes e após as etapas de calcinação em 1400°C por 12 horas.

Figura 11: Imagens da transformação da CCA antes e após a calcinação (1400ºC por 12 horas).

Um novo lote de casca de arroz na forma bruta (denominado de amostra CA), doado pela empresa Cotag, foi seco em estufa a 65°C por 24 horas, uma vez que, ainda estava úmido.

A segunda etapa do beneficiamento da CA foi a moagem em almofariz de porcelana e peneiramento, com peneira da marca Granutest da empresa Telastem, abertura de 0,30 mm, ABNT 50 e tyler 48, para separação granulométrica da casca.

As etapas mencionadas anteriormente estão esquematizadas no fluxograma da Figura 12.

Figura 12: Fluxograma do beneficiamento da CA e CCA da empresa Cotag.

### Casca de ovo galináceo (COG)

A casca de ovo galináceo utilizada neste trabalho foi inicialmente lavada diversas vezes em água corrente e deixada de molho por algumas horas. Após enxágue, foram retiradas as membranas internas, uma a uma, e lavadas novamente. Posteriormente realizou-se um banho em água deionizada por 24 horas, visando retirar qualquer contaminante. Após a remoção do banho em água deionizada, as cascas foram quebradas manualmente, para diminuir o volume, facilitando seu armazenamento.

A etapa de secagem foi realizada em uma estufa do LPCM, a 100°C por 24 horas para eliminar a umidade presente. Após resfriamento, as cascas foram moídas em moinho de bolas por 24 horas para redução granulométrica, obtendo um pó fino da COG, com maior área de superfície específica e maior reatividade. Esta amostra será denominada no trabalho como COG1.

Ao término do beneficiamento físico, foi feita uma etapa de beneficiamento químico a partir da calcinação do pó resultante da COG, visando obter o óxido de cálcio.

A decomposição do carbonato de cálcio é representada pela equação a seguir:

CaCO3 s∆CaOs+CO2g

A temperatura de decomposição da calcita (CaCO3) é de aproximadamente 900°C, segundo a literatura [61]. No entanto, para reduzir a reatividade e a taxa de hidratação do óxido de cálcio, a calcinação deve ser feita acima de 1000°C durante 3 horas em um forno elétrico da empresa Jung modelo LF2313 do LPCM. Esta amostra será denominada neste trabalho como COG2.

Todas as etapas de beneficiamento da COG mencionadas estão ilustradas no fluxograma da Figura 13.

Quebra manual e secagem a 100°C

Redução granulométrica no moinho de bolas

Calcinação a 1000°C por 3 horas

Higienização e banho em água deionizada

Figura 13: Fluxograma do beneficiamento da COG.

## Produção dos moldes de gesso

Para a fabricação dos vidros foi necessário produzir cadinhos de alumina para realizar a fusão das amostras vítreas. Estes cadinhos, também foram fabricados neste trabalho, bem como, bases de contenção para apoiar e proteger os refratários do forno. Para confecção dos mesmos, foi produzida uma série de moldes de gesso, usando vários recipientes plásticos, que variavam de acordo com o tamanho do molde desejado.

Os moldes de gesso foram fabricados utilizando a proporção de 1 Kg de gesso para 750 ml de água. Para se obter uma massa homogênea, é essencial que a dosagem do gesso e da água seja sempre correta e uniforme. Sabe-se, por exemplo, que se adicionarmos menos gesso à mesma porcentagem de água, passamos a ter um gesso mais fraco em termos de resistência mecânica (menos tempo de vida útil), aumentando ao mesmo tempo o grau de porosidade e de permeabilidade ao ar e a água.

Inicialmente a água foi colocada em uma vasilha de plástico de grande volume. O gesso foi derramado aos poucos e uniformemente em toda superfície da água, como se estivesse polvilhando, e em seguida foi feita a mistura com uma espátula de plástico. Se o gesso for polvilhado muito rapidamente, pedaços densos e secos podem se formar, e mesmo durante a movimentação da massa, não serão removidos.

Quando a mistura ficou homogênea e com consistência de pasta ou creme, estava pronta para ser moldada. Antes do preenchimento do molde com o gesso, foi utilizado silicone em spray como desmoldante, para facilitar o desenforme e reduzir a aderência entre o gesso e o plástico. A mistura foi então vertida dentro do molde antes do endurecimento.

Após alguns dias, o molde de gesso foi retirado do recipiente plástico para continuidade do processo de secagem em alguns dias na temperatura ambiente. As etapas citadas são apresentadas no fluxograma da Figura 14.

Figura 14: Fluxograma da preparação dos moldes de gesso para fabricação de cadinhos.

As Figuras 15 e 16 representam os modelos de molde para cadinho e contenção fabricados.

Figura 15: Esquema da montagem do molde para cadinho (A e B) e molde final (C).

Figura 16: Esquema da montagem do molde para contenção (A e B) e molde final (C).

## Produção de cadinhos de alumina

Cadinhos de alumina foram fabricados para realizar a fusão dos vidros sodo-cálcicos. A técnica utilizada para a fabricação dos cadinhos foi a colagem de barbotina, utilizando moldes de gesso produzidos em trabalhos anteriores do grupo.

O processo de colagem envolve praticamente uma suspensão de matérias-primas na forma de pó em um meio líquido e um molde poroso de gesso. A suspensão, conhecida como barbotina, é vertida no molde que removerá o líquido do pó através da ação de seus capilares, conferindo a forma da cavidade do molde à peça [80].

Os cadinhos de alumina foram produzidos a partir da formulação experimental descrita na Tabela 8. A alumina utilizada para a confecção dos cadinhos foi da empresa ALCOA com pureza maior que 99%. Foram utilizadas as aluminas A-2G e APC-G, com granulometrias entre 75 e 150 µm e menores que 45 µm, respectivamente.

Tabela 8: Reagentes utilizados na fabricação dos cadinhos de alumina.

| Reagentes | Quantidade |
| --- | --- |
| Alumina (>99%) | 700 g |
| Água Deionizada | 300 g |
| Ácido Cítrico | 1,4 g |
| Poliacrilato de sódio (1% em peso) | 1,25 g |
| Álcool Polivinílico (10% em peso) | 25 g |

Além dos reagentes listados na Tabela 8, foi adicionada à mistura uma pequena quantidade de óxido de magnésio (massa de 0,05g). A adição do MgO teve como objetivo de diminuir os defeitos após a sinterização. A literatura reporta que, concentrações de MgO menores que 1% em peso, levam a formação de grãos mais isotrópicos, o que inibe o crescimento anormal dos grãos [80].

Na sinterização, um crescimento exagerado de grão pode gerar inúmeros defeitos na estrutura dos cadinhos de alumina, implicando na diminuição de suas propriedades mecânicas.

Após a adição de magnésia (MgO), os reagentes foram todos misturados manualmente, formando uma suspensão e em seguida transferidos para um moinho contendo esferas de diferentes diâmetros. Para a homogeneização e obtenção da granulometria característica de uma suspensão, foi realizada a mistura em moinho de bolas por um período de 24 horas, no Laboratório de Processamento e Caracterização de Materiais (LPCM).

A barbotina foi então vertida em um novo recipiente utilizando um bastão de vidro para eliminação das bolhas de ar ainda presentes, evitando que posteriormente formem grandes porosidades no cadinho.

Após a remoção das bolhas de ar, a barbotina foi vertida lentamente, em um molde de gesso poroso, onde permaneceu por um curto período (2 a 3 minutos), até que uma parcela da água contida na suspensão fosse absorvida pelo molde. Enquanto isto, as partículas sólidas se acomodam na superfície do molde, formando a parede da peça. Quando a parede atingiu a espessura desejada, de aproximadamente 2 mm, o excesso de barbotina contido no molde foi vertido de volta ao recipiente.

Em seguida inicia-se o processo de secagem da peça, ainda dentro do molde e que pode ser continuada fora do molde a temperatura ambiente. Os moldes foram posicionados para baixo e levemente inclinados no ambiente. A remoção dos cadinhos foi feita após a sua retração, que facilita a retirada do molde, em aproximadamente uma semana.

Foi realizado um acabamento para retirar defeitos superficiais nas paredes da peça. O acabamento é uma etapa de polimento feita com lixas d’água de várias granulações: 400, 600 e 1200.

Após o acabamento, os cadinhos foram sinterizados a 1600°C por 3 horas. As condições de sinterização (temperatura, rampa e permanência) utilizadas estão indicadas na Tabela 9.

Nestas condições de tratamento térmico, está prevista a decomposição do álcool polivinílico, que ocorre de forma abrupta na faixa de 250 a 500°C, segundo curvas termogravimétricas encontradas na literatura, e que podem ocasionar em trincas nos cadinhos. Uma solução para evitar estas trincas seria controlar a umidade do forno.

Tabela 9: Condições de sinterização utilizadas para produção dos cadinhos.

| Temperatura | Rampa | Permanência |
| --- | --- | --- |
| 250°C | 10°C/min | - |
| 500°C | 1°C/min | - |
| 1600°C | 10°C/min | 120 min |
| 30°C | 10°C/min | - |

Resumidamente, todas as etapas mencionadas anteriormente são apresentadas no fluxograma da Figura 19.

Figura 19: Fluxograma da fabricação dos cadinhos.

## Caracterização das Amostras

### Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR)

O FTIR é o equipamento utilizado para a análise por espectrometria no infravermelho. A espectroscopia no infravermelho determina grupos funcionais de uma amostra, sendo que cada grupo absorve em uma frequência característica. Essas frequências apresentam vibrações específicas, que variam de acordo com a estrutura, composição e o modo de vibração da amostra, que pode ser de estiramento ou de deformação, as quais correspondem a níveis de energia da molécula [81].

Os aparelhos usados são os espectrômetros de infravermelho, e a propriedade física medida é a capacidade da substância para absorver, transmitir, ou refletir a radiação infravermelha.

O avanço da espectroscopia no infravermelho, como técnica para análise quantitativa, deve-se principalmente à combinação da transformada de Fourier e da nova geometria dos espectrofotômetros com a utilização do interferômetro de Michelson, tornando-os mais rápidos.

Na espectroscopia FTIR, radiação contendo todos os números de onda de interesse (400 a 4000 cm-1, por exemplo) é separada em dois feixes. Um deles permanece fixo e o outro se move com o espelho móvel. Fazendo-se variar as distâncias percorridas pelos dois feixes, obtém-se uma sequência de interferências construtivas e destrutivas e, consequentemente, variações na intensidade de radiação recebida pelo detector, o chamado interferograma. Uma transformada de Fourier converte o interferograma assim obtido, que está no domínio do tempo, para a forma mais familiar de um interferograma no domínio de frequências. Passando-se a radiação pela amostra, a transformada de Fourier em posições sucessivas do espelho móvel dá origem ao espectro completo de infravermelho. Como não se usam monocromadores em instrumentos FTIR, a totalidade da faixa de radiação passa simultaneamente pela amostra com enorme ganho de tempo, permitindo resoluções extremamente altas [81].

Um esquema ilustrativo para o interferômetro de Michelson do espectrofotômetro FTIR pode ser visualizado na Figura 20.

Figura 20: Ilustração esquemática do aparelho de FTIR [64].

Como uma “impressão digital”, cada molécula tem espectro característico na região do infravermelho, tornando o método viável para identificar diferentes tipos de amostras (análise qualitativa). Os picos presentes no gráfico do espectro correspondem às frequências de vibrações entre os átomos que compõem cada amostra. A altura desses picos corresponde à quantidade de determinada amostra (análise quantitativa) [83].

Com a obtenção dos dados (espectro de absorção) da amostra realiza-se a interpretação dos mesmos a partir da comparação de bandas teóricas encontradas na literatura e números de ondas específicos de cada grupo funcional. Essa análise é feita de forma sistemática, onde pode ser verificada a presença ou ausência de determinados grupos funcionais ou comparado os espectros padrões encontrados na literatura [84].

O aparelho usado foi o Nexus 670 FTIR Thermo Nicolet, no Laboratório do Centro de Ciência e Tecnologia dos Materiais (CCTM) do IPEN/CNEN, mostrado na Figura 21.

Figura 21: Equipamento de FTIR do CCTM utilizado nas análises.

Para obtenção dos espectros no infravermelho foi utilizada uma prensa, para confecção das pastilhas em uma mistura sólida de KBr, como mostra a Figura 22.

Figura 22: Imagens do procedimento de preparação das amostras para análise de FTIR.

A Figura 23 apresenta o equipamento de FTIR Spectrum 100 da marca PerkinElmer, do Laboratório Geral de Química (LGQ) do IPEN, que também foi utilizado na caracterização das amostras.

Figura 23: Equipamento de FTIR do LGQ utilizado nas análises.

### Difração de Raios X

A técnica de caracterização por difração de raios X (DRX) é de grande importância para a compreensão dos arranjos atômicos e moleculares nos materiais sólidos [85]. Isso acontece devido ao fenômeno de interferência que acontece quando duas ou mais ondas eletromagnéticas atravessam a mesma região do espaço, aumentando ou diminuindo a amplitude total da onda, ou seja, ocorrendo interferência construtiva e destrutiva, respectivamente [86].

Quando existe um objeto no caminho da onda surge o fenômeno da difração, que foi observado no experimento da fenda de Young, onde a luz passa por meio de duas fendas (objetos no caminho) e produz um padrão em uma tela. E a técnica DRX segue o mesmo princípio desse experimento, onde a difração ocorre quando o comprimento de onda da radiação é comparável aos espaçamentos característicos do objeto que causa a difração, nesse caso, os materiais sob análise. Portanto, para obter padrões de difração de camadas de átomos é necessário usar radiação de comprimentos de onda comparáveis ao espaçamento das camadas. Como a separação entre as camadas de átomos em um cristal é da ordem de 1Å , deve-se usar radiação eletromagnética de comprimentos de onda na região dos raios X [86].

Nessa análise, um feixe de raios X monocromático é direcionado para uma amostra pulverizada e espalhada em uma lâmina de vidro. A intensidade da difração é medida pelo movimento do detector em diferentes ângulos, obtendo-se, dessa forma, um difratograma com a intensidade da difração difratada em função do ângulo de incidência, Figura 24, sendo possível analisar o conjunto de distâncias entre planos cristalinos característicos de cada material [84].

Figura 24: Funcionamento de um difratômetro de raios X.

A caracterização das amostras pelo DRX foi realizada no Laboratório de Processamento e Caracterização de Materiais (LPCM) da Fatec-SP, utilizando-se um difratômetro Rigaku Miniflex II, apresentado na Figura 25. A fonte de radiação utilizada foi de cobre K com tensão de 30 kV, corrente de 15 mA, ângulo de varredura 2 entre 3 e 90°, com passo de 0,05° e tempo de contagem de um segundo de permanência.

Figura 25: Equipamento utilizado para análise de DRX.

### Perda ao fogo

A perda ao fogo é um ensaio que determina o percentual de perda de massa de material em um tratamento térmico. A porcentagem de massa perdida devido à volatilização de compostos durante a queima corresponde à perda ao fogo. A técnica estima de forma aproximada a quantidade de matéria orgânica e água presentes nas matérias-primas.

Neste trabalho, a casca de arroz bruta (amostra denominada de CA) foi submetida a tratamentos térmicos a 1200°C e 1000°C, por 12 h, a casca de ovo galináceo (COG) a 1000°C por 3 horas para eliminar matéria orgânica presente. A casca de café também foi submetida a tratamento térmico a 1000°C por 1 h. O forno utilizado foi da empresa EDG, com taxa de aquecimento de 10°C/min do Laboratório de Síntese de Materiais (LSM) da FATEC-SP.

Os materiais foram pesados antes e depois da calcinação em uma balança analítica para determinar o percentual de massa perdida no processo.

O cálculo de perda ao fogo é realizado pela seguinte equação:

PF=Mi-Mf Mix 100

Onde:

PF – representa a perda ao fogo;

Mi – representa a massa inicial da amostra seca;

Mf – representa a massa da amostra calcinada.

### Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

A microscopia eletrônica de varredura é o método mais utilizado para estudar as características microestruturais, como também, a morfologia da superfície de amostras através de imagens de alta ampliação de até 400.000 vezes e limite de resolução de 1-4 nm [87].

O método consiste em acelerar elétrons contra a superfície da amostra a ser estudada. Estes elétrons são provenientes de um filamento catódico aquecido e que viajam em direção ao anodo após serem acelerados por uma diferença de potencial de 0,5 a 30 kV. Estes elétrons são acelerados através de uma coluna em vácuo onde passam por duas lentes objetivas e condensadoras que reduzem o tamanho do diâmetro do feixe. Assim, o propósito destas lentes é reduzir a área que o feixe atinge a amostra para alguns nanômetros (5 a 10 nm). A incidência destes elétrons na amostra resulta na emissão de elétrons secundários, de baixa energia, da superfície, que são coletados por um detector. A emissão desses elétrons é maior nas regiões de quinas e pontas mais agudas do que em superfícies suaves, pois é nas quinas e pontas que o feixe incide com maior sucesso nos átomos.

O contraste das imagens é, portanto, obtido pela diferença de intensidade destas duas regiões, sendo esta proporcional ao número de elétrons secundários coletados. O feixe colimado de elétrons varre uma área retangular pré-selecionada na superfície da amostra, ao mesmo tempo em que coleta os sinais do detector projetando os em forma de imagem no monitor do aparelho. O limite de resolução da microscopia eletrônica de varredura é de aproximadamente 100 Å (ou 10 nm) [88]. A Figura 26 representa os componentes básicos do MEV.

Figura 26: Representação dos componentes básicos do MEV [89].

As análises de MEV foram feitas no equipamento Tabletop Microscope TM3000 da marca Hitachi do CCTM no IPEN e no equipamento da marca JEOL do LSM na Fatec-SP. Foi utilizada uma fita de carbono para realizar o contato elétrico das amostras analisadas. Os pós dos resíduos (CA, CCA e COG) foram recobertos por um filme de ouro por Sputtering no equipamento do Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI) da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP), figura 27.

Figura 27: Sputtering utilizado para deposição de ouro nas amostras analisadas por MEV.

### Análise de Umidade

A técnica de análise de umidade é usada para determinar a quantidade de água presente em uma substância. Geralmente, a análise de umidade é relatada como porcentagem da umidade baseada no peso da amostra. Utilizam-se métodos de secagem relativamente rápidos que permitam a análise de várias amostras, com reprodutibilidade e simplicidade.

Neste trabalho, os resíduos (CA, COG1 e CCS), todos na sua forma bruta, foram submetidos à análise na balança de umidade situada no LPCM (Laboratório de Processamento e Caracterização de Materiais) da Fatec-SP, modelo MB25 da marca OHAUS, utilizando a temperatura de 100°C por tempo variável conforme amostra. A Figura 28 apresenta o equipamento de análise de umidade utilizado.

Figura 28: Balança de Umidade utilizada para a análise das amostras.

# 4 	Resultados e Discussão

Para facilitar a identificação das amostras analisadas, na tabela 9 apresentamos a denominação que será adotada para indicar cada resíduo, de acordo com a sua procedência.

Tabela 9: Identificação das amostras analisadas neste trabalho.

| Amostra | Resíduo | Empresa fornecedora | Tratamento térmico |
| --- | --- | --- | --- |
| CCA1 | Cinza de casca de arroz | Tecsol | temperatura não informada |
| CCAT12 | Cinza de casca de arroz | Tecsol | 1400°C por 12h |
| CCA2 | Cinza de casca de arroz | Cotag | temperatura não informada |
| CA | Casca de arroz | Cerealista São João | secagem |
| COG1 | Casca de ovo | Casa de Bolos | secagem |
| COG2 | Casca de ovo | Casa de Bolos | 1000°C por 3 h |
| CCS | Casca de café | Um Coffee | secagem |
| CCT1 | Casca de café | Um Coffee | 1000ºC por 1 h |

## Análises de FTIR

A técnica de FTIR (Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier) foi utilizada neste trabalho para identificar os grupos funcionais presentes nos resíduos analisados. Usaremos como base, as bandas reportadas na literatura, para comparação com os resultados apresentados a seguir.

As figuras 29 e 30 apresentam os espectros de FTIR da amostra CCA1 e CCA2, de acordo com a tabela 10, que correspondem à cinza de casca de arroz com uma queima prévia (condições não identificadas), das empresas Tecsol e Cotag, respectivamente.

Figura 29: Espectro de FTIR da amostra CCA1 (cinza de casca de arroz da empresa Tecsol).

Figura 30: Espectro de FTIR da amostra CCA2 (cinza de casca de arroz da empresa Cotag).

Nos espectros de FTIR das figuras 29 e 30, observamos que as mesmas bandas foram encontradas. A banda de infravermelho presente em aproximadamente 3456 cm-1 indica a presença de grupos hidroxilas ou de grupos silanóis (Si-OH) e a água adsorvida na superfície da sílica [90]. Os grupos silanóis presentes estão na forma de dióxido de silício (–Si–O–Si–OH) [91]. Neste espectro, uma banda mais fraca, em aproximadamente 1632 cm-1 corresponde aos grupos C=O e C–OH [92,93]. A banda acentuada em 1095 cm-1 deve-se ao modo de estiramento vibracional assimétrico do Si-O-Si [94]. A banda em torno de 791 cm-1 pode ser atribuída às vibrações de estiramento simétricas da unidade estrutural da sílica (tetraedros SiO4), e a banda em 474 cm-1 corresponde à ligação Si-O-Si [90,94,95]. A presença de uma banda de absorção em 621 cm-1 indica que a fase de sílica encontrada na cinza de casca de arroz corresponde à fase cristalina da cristobalita [94,95].

Estes resultados de infravermelho indicaram que as CCAs analisadas apresentam alto teor de SiO2 e teor reduzido de componentes orgânicos, mesmo sendo de procedências diferentes.

A Figura 31 apresenta o espectro de FTIR da amostra CCAT12 que corresponde à cinza de casca de arroz com etapa de calcinação em 1400°C por 12 horas.

Figura 31: Espectro de FTIR da amostra CCAT12 (cinza de casca de arroz calcinada a 1400°C por 12 h).

Analisando o espectro da figura 31, identificamos uma redução significativa na banda de infravermelho em 3456 cm-1, que corresponde aos modos de vibração do silanol (Si-OH) e da água (H-OH) na superfície [90,96]. A diminuição desta banda é justificada pela redução dos grupos silanóis de superfície e eliminação da água, devido à calcinação realizada a 1400°C na CCA.

Segundo a literatura, os grupos de silanóis de superfície são responsáveis por adsorver fisicamente as moléculas de água e representam o conteúdo de umidade nas amostras de sílica. A força da ligação de silanol diminui à medida que a temperatura de calcinação aumenta, devido à desidroxilação, na qual a largura de banda é reduzida [97].

A figura 32 apresenta o espectro de FTIR da amostra CA, que corresponde à casca de arroz bruta, sem tratamento térmico, de acordo com a tabela 9.

Figura 32: Espectro de FTIR da amostra CA (casca de arroz bruta).

A casca de arroz contém celulose, hemicelulose, lignina e ceras que provavelmente consistem em alceno, ésteres, aromáticos, cetonas e álcoois com oxigênio contendo diferentes grupos funcionais [98].

No espectro de FTIR da Figura 32, observamos a presença de algumas bandas de absorção citadas anteriormente, tais como 3420 cm-1, 1640 cm-1, 1095 cm-1 e 800 cm-1. No entanto, como trata-se do resíduo bruto da casca de arroz, sem nenhum tratamento térmico, algumas novas bandas devem ser identificadas. A banda em 2930 cm-1, representa os grupos CH e os grupos C=O aparecem em 1736 cm-1 [99]. Entre 1600-1475 cm-1, é atribuído o estiramento C=C (anéis aromáticos da lignina), entre 1450-1375 cm-1 a flexão do COH (éster), entre 1300-1100 cm-1 CO estiramento (éster) e estiramento CC entre 400-700 cm-1 [99,100].

As figuras 33 e 34 apresentam os espectros de FTIR das amostras COG1 e COG2, de acordo com a tabela 9, que correspondem à casca ovo galináceo bruta (sem tratamento térmico) e calcinada a 1000°C por 3 h, respectivamente.

Figura 33: Espectro de FTIR da amostra COG1 (casca de ovo galináceo sem tratamento térmico).

Figura 34: Espectro de FTIR da amostra COG2 (casca de ovo galináceo calcinada a 1000°C por 3 h).

Nos espectros de infravermelho das Figuras 33 e 34, observamos uma banda em entre 3400-3440 cm-1 que pode ser atribuída aos modos de vibrações de estiramento de moléculas de água estrutural e do -OH da água residual [101]. A presença de uma banda acentuada em aproximadamente 3645 cm-1 é atribuída ao OH no Ca(OH)2, formado durante a adsorção de água pelo CaO [101]. Isto significa, que mesmo após calcinada, a COG um sofre um processo de hidratação pois apresenta uma alta capacidade de retenção de água, se transformando em Ca(OH)2, conforme visto em trabalho anterior do grupo [19].

Nos espectros de infravermelho, podemos observar algumas bandas bem definidas, como em aproximadamente 1440 cm-1, 875 cm-1, e 714 cm-1, segundo a literatura, atribuídas ao modo de estiramento vibracional do C-O [102], dos grupos CO3-2, devido à presença de carbonato na matriz da casca de ovo [103].

As bandas de FTIR situadas em torno de 3000-2500 cm-1 podem ser atribuídas à matéria orgânica residual da COG, e por isso a COG1 (sem tratamento térmico) apresentou estas bandas mais acentuadas que a amostra COG2. No entanto, a litetaura reportou que as mesmas bandas que podem ser reduzidas ou removidas com o tratamento térmico do resíduo [104].

De acordo com os resultados de FTIR obtidos, o processo de calcinação da COG não se mostrou eficiente para obtenção do CaO livre de água, portanto, na continuidade do trabalho será utilizada a COG sem calcinação para produção das amostras vítreas.

As figuras 35 e 36 apresentam os espectros de FTIR das amostras CCS e CCT1, que de acordo com a Tabela 9, correspondem à casca de café seca e a casca de café calcinada a 1000°C por 1 hora, respectivamente.

Figura 35: Espectro de FTIR da CCS (casca de café bruta).

Figura 36: Espectro de FTIR da CCT1 (casca de café calcinada a 1000ºC por 1 h).

Analisando os espectros das Figuras 35 e 36, identificamos uma redução significativa na banda de infravermelho entre 3000-3500 cm-1, que segundo a literatura, corresponde aos modos de vibrações de estiramento das moléculas de água estrutural e do -OH da água residual [105]. Isso se dá, uma vez que a água é eliminada durante a calcinação do resíduo.

Podemos observar uma redução das bandas em aproximadamente 2855 cm-1 e entre 1610-1645 cm-1, que correspondem aos grupos funcionais C-H e CH2, [107] e a vibrações de estiramento da ligação C=C e C=O, respectivamente [106]. As bandas em aproximadamente 1376 cm-1, 1316 cm-1 e 1238 cm-1 correspondem, respectivamente ao grupo funcional COO-, ao grupo O-H e às bandas de CH3 [105,107]. A banda em torno de 1020 cm-1 corresponde às vibrações de estiramento do grupo C-O [105]. A diminuição destas bandas pode ser atribuída aos grupos funcionais do material orgânico presente nas cascas (como lignina, celulose, hemicelulose e carbono, eliminados durante a queima) [106].

No espectro da Figura 36, aparecem novas bandas entre 993 cm-1 e 692 cm-1, que segundo a literatura correspondem ao alongamento de grupos funcionais C-O-C (993 cm-1), a ligação Si-H (886 a 806 cm-1) e a ligações O-H (692 cm-1) respectivamente [107]. Segundo a literatura, os principais compostos encontrados nas cinzas do resíduo do beneficiamento do café são óxidos de silício, potássio, cálcio, magnésio e ferro, o que justifica a presença de silício. No entanto, não foi possível identificar a presença de potássio na amostra CCT1 (após a calcinação) por FTIR, pois segundo a literatura, a análise por EDS é a mais utilizada para identificar os possíveis elementos alcalinos nas cinzas, tais como Na, K, Mg e Ca (óxidos, hidróxidos e carbonatos de metais alcalinos e alcalino-terrosos) [108].

## Difração de raios X (DRX)

A identificação de fases cristalinas presentes no material é de fundamental importância para analisar a qualidade e homogeneidade das matérias-primas,

Foram realizadas análises de DRX dos resíduos da casca de arroz bruta e após tratamento térmico, bem como, para a casca de ovo e casca de café cujos resultados serão apresentados a seguir.

A Figura 37 apresenta o difratograma obtido para a CA após a etapa de secagem.

Figura 37: Difratograma da amostra de casca de arroz seca (CA).

De acordo com o difratograma da figura 37, observou-se um pico largo localizado em aproximadamente 22° (2) que, segundo a literatura, corresponde à sílica amorfa [109]. Este resultado era esperado, pois trata-se do resíduo antes da queima.

A Figura 38 apresenta o difratograma obtido para a cinza de casca de arroz (CCA1).

Figura 38: Difratograma obtido para a CCA1

Com a análise do difratograma apresentado na Figura 38, pode-se afirmar que os picos estão bem definidos, evidenciando a cristalinidade da amostra obtida após etapa de calcinação. Os picos correspondem à fase cristalina da sílica na forma de cristobalita [19].

A Figura 39 apresenta o difratograma da CCA calcinada a 1400°C por 12 horas (CCAT12).

Figura 39: Difratograma obtido para a CCA calcinada a 1400°C por 12 horas.

Analisando o difratograma apresentado na Figura 39, observou-se a presença das fases cristalinas cristobalita e tridimita, correspondentes da sílica. Porém, para esta amostra calcinada a 1400°C por 24 horas, ocorreu um aumento da intensidade dos picos de tridimita e diminuição da intensidade de picos de cristobalita.

Estes resultados demonstram que o processo de calcinação pode produzir de forma eficiente, uma transformação da fase cristobalita para tridimita, com temperaturas mais elevadas, conforme previsto na literatura [110]. As fases presentes foram identificadas com o auxílio das fichas cristalográficas contidas no programa X’Pert HighScore Plus.

A seguir, a Figura 40 apresenta o difratograma da casca de ovo galináceo após a secagem (COG1).

Figura 40: Difratograma da amostra de COG1.

Nos difratogramas da Figura 40, pode-se concluir que a COG1 apresenta todos os picos característicos da fase cristalina do carbonato de cálcio (calcita), assim como reportado na literatura [111].

Após a calcinação a 1000°C por 3 horas, o pó da COG expandiu devido a um processo de hidratação que o CaO sofre no ambiente por alta capacidade de retenção de água, se transformando em Ca(OH)2. A seguir, a Figura 41 apresenta o difratograma da COG calcinada a 1000°C e rapidamente hidratada após exposição ao ambiente.

Figura 41: Difratograma da COG calcinada e hidratada após contato com o ambiente.

No difratograma da Figura 41, foi possível constatar que mesmo após a calcinação da COG o hidróxido de cálcio está presente, e não foi atingida a fase esperada do óxido de cálcio. Além disso, há indícios da existência de fase amorfa, que pode indicar baixo grau de cristalinidade das amostras, evidenciado pela menor intensidade dos picos no difratograma.

Portanto, como este processo de calcinação não se mostrou eficiente para obtenção do CaO, optou-se por utilizar a COG sem calcinação para produção das amostras vítreas. Resultados anteriores do grupo comprovaram que na temperatura de fusão do vidro, que corresponde a 1600°C, a decomposição térmica do carbonato de cálcio foi completa e levou a formação do óxido de cálcio.

Não foi possível apresentar os difratogramas das amostras de casca de café seca (CCS) e calcinada (CCT1) devido à quebra do equipamento.

## Microscopia Eletrônica de Varredura

Nas figuras 42 e 43 estão apresentadas as micrografias do resíduo da casca de arroz (CA) na forma bruta e após queima, realizadas no microscópio eletrônico de varredura (MEV).

| (a) | (b) |
| --- | --- |

Figura 42: Micrografias de MEV da CA sem tratamento térmico, com ampliação de (a) 200x e (b) 500x, no equipamento.

De acordo com as micrografias apresentadas na figura 42, a CA bruta (sem tratamento térmico) apresenta uma morfologia irregular heterogênea e isenta de poros.

| (a) | (b) |
| --- | --- |

Figura 43: Micrografias da CCA após tratamento térmico, com ampliação de (a) 500x e (b) 1000x, no equipamento.

De acordo com as micrografias apresentadas na figura 43, a morfologia das partículas da cinza da casca de arroz mostrou-se irregular e porosa, sendo nítida a presença de extremidades pontiagudas, angulosas e com mais rugosidade. A porosidade aparente é resultado da decomposição do material orgânico presente na casca e liberação do CO2 do interior da estrutura do resíduo, como resultado da queima. Desta forma, após o tratamento térmico, o resíduo adquire maior reatividade por apresentar maior área de superfície específica devido ao aumento da porosidade, conforme reportado na literatura [112].

Nas figuras 44 e 45, estão apresentadas as micrografias da COG bruta e calcinada (1000°C por 3 h), respectivamente.

| (a) | (b) |
| --- | --- |

Figura 44: Micrografias da COG bruta (sem tratamento térmico), com ampliação de (a) 5000x e (b) 3000x, no equipamento.

De acordo com as micrografias apresentadas na Figura 44, as partículas de COG sem tratamento térmico apresentam uma morfologia aglomerada de partículas. No entanto, ainda aderidos aos pequenos fragmentos da COG encontram-se possivelmente resíduos de membrana e cutículas.

| (a) | (b) |
| --- | --- |

Figura 45: Micrografias da COG calcinada a 1000°C por 3 horas, com ampliação de (a) 1500x e (b) 3000x, no equipamento.

Analisando as micrografias apresentadas na Figura 45, verificou-se que as partículas de COG calcinadas apresentam uma porosidade baixa, contudo superior à amostra de COG bruta, como reportado na literatura [113] A porosidade aparente é resultado da decomposição do carbonato e liberação do CO2 no interior da estrutura do pó da COG, como resultado da calcinação.

Nas figuras 46 e 47, estão apresentadas as micrografias da CCS (bruta) e CCT1 (calcinada), respectivamente.

| (a) | (b) |
| --- | --- |

Figura 46: Micrografias da CCS, com ampliação de (a) 1000x e (b) 2000x, no equipamento.

| (a) | (b) |
| --- | --- |

Figura 47: Micrografias da CCT1, com ampliação de (a) 1000x e (b) 2000x, no equipamento.

Analisando as micrografias apresentadas na Figura 46, verificou-se que as partículas CCS são mais densas e apresentam grãos alongados, superfície não homogênea e rugosa, como reportado na literatura [108]. No entanto, na micrografia da amostra CCT1 (Figura 47), a morfologia apresentou alguma porosidade sem grandes alterações morfológicas.

## Perda ao Fogo

De acordo com a análise de perda ao fogo, que foi realizada para estimar a quantidade de matéria orgânica presente na CA, constatou-se uma perda de massa de aproximadamente 81,77% para a CA calcinada a 1000°C por 12h. Para a CA calcinada a 1200°C por 12h a perda em massa foi de 81,99%. Para melhor visualização os resultados serão apresentados na Tabela 10.

Tabela 10: Resultados obtidos com a análise de perda ao fogo.

| Condições de Calcinação | Massa antes (g) | Massa depois (g) | Perda ao Fogo (% em peso) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000°C – 12h | 30 | 5,47 | 81,77 |
| 1200°C – 12h | 30 | 5,40 | 81,99 |

No processo de queima da casca do arroz, ocorre à volatilização de elementos orgânicos, do teor de água adsorvida e de carbono residual presentes na casca. A cor da CCA é variável conforme a presença de impurezas, o processo de combustão e as transformações estruturais ocorridas no material, decorrentes da variação da temperatura de queima [114].

Os valores obtidos da perda ao fogo (aproximadamente 82%) são altos porque se referem à casca de arroz bruta, que não passou por nenhum tratamento térmico anterior, tendo assim maior presença de matéria orgânica a ser queimada. Este resultado está de acordo com a literatura, que já reportou valores de aproximadamente 86% de perda ao fogo, para a casca de arroz queimada entre 950-1050C [115].

A figura 48 apresenta o resíduo de casca de arroz após a perda ao fogo.

B

A

Figura 48: A figura (A) corresponde à casca de arroz calcinada a 1000°C por 12h. A figura (B) corresponde à casca de arroz calcinada a 1200°C por 12h.

Após a perda ao fogo, foi realizado um processo de moagem do pó resultante da CA em almofariz de alumina, para uma quebra e desaglomeração dos pós. Esta preparação facilitará a incorporação da CCA como matéria-prima na fabricação dos vidros sodo-cálcicos, na continuidade do trabalho.

Para a casca de ovo galináceo (COG), calcinada a 1000°C por 3 horas, o valor de perda ao fogo foi de aproximadamente 46,27% em peso, conforme reportado em trabalho do grupo [19]. Neste caso, a perda ao fogo da COG está associada principalmente a volatilização de CO2 provocada pela decomposição do carbonato de cálcio quando aquecido a 1000ºC como mostra a Figura 49.

Figura 49: A figura (A) corresponde à COG bruta antes da calcinação. A figura (B) corresponde à COG após calcinação a 1000°C por 3h.

Para a casca de café (CC), calcinada a 1000°C por 1 hora, o valor de perda ao fogo obtido foi de 96,16%, isso significa que quase toda a matéria orgânica é consumida durante a queima. A literatura já reportou 93,68% de perda [116], que é um valor bem próximo do obtido neste trabalho.

Assim como para a CA, após o processo de queima, o pó foi desaglomerado em almofariz e pistilo de ágata para posteriores análises.

A Figura 50 apresenta a casca de café antes e depois da perda ao fogo.

Figura 50: A figura (A) corresponde à CC bruta antes da calcinação. A figura (B) corresponde à CC após calcinação a 1000°C por 1 hora.

Segundo a literatura, a casca de café in natura apresenta uma composição de 4% em peso de potássio (K), principal constituinte entre os materiais inorgânicos. No entanto, após a queima, a composição de potássio aumenta consideravelmente (530% e 800% para amostras de resíduos e cinzas, respectivamente), após tratamento em altas temperaturas (≈ 700 ºC) [117,108].

Após a calcinação observou-se partículas aglomeradas do resíduo, devido ao derretimento de compostos alcalinos presentes na cinza. Segundo trabalho reportado, os materiais inorgânicos contidos nas cinzas, principalmente o potássio e seus óxidos, contribuem para uma aglomeração, e incrustação após processo térmico [118].

## Análise de Umidade

Os valores de umidade obtidos para os resíduos analisados estão apresentados na Tabela 11.

Tabela 11: Valores de umidade obtidos dos resíduos.

| Resíduo | Umidade (%) |
| --- | --- |
| Casca de Arroz (CA) | 7,68 |
| Casca de Ovo (COG) | 0,46 |
| Casca de Café (CC) | 8,94 |

Os valores de umidade obtidos para os resíduos analisados estão de acordo com os reportados na literatura. No entanto, diversos fatores podem influenciar no percentual de umidade das cascas, tais como variações no beneficiamento, condições de armazenamento e transporte.

Os resultados encontrados para a casca de café foram 10% e 11,4% [119,120], para a casca de arroz 10% [121], e para a casca de ovo 1,35% [122]. Portanto, os valores de umidade obtidos neste trabalho se aproximam da literatura ou se apresentam inferiores, justificados pelas condições prévias de secagem às quais foram submetidos.

# 5 	Conclusão

Este trabalho apresentou os resultados do beneficiamento de resíduos da agroindústria, como a casca de arroz (CA), a casca de ovo galináceo (COG) e a casca de café (CC), que podem ser incorporados na fabricação de materiais vítreos por apresentarem composições semelhantes às matérias-primas vítreas. As metodologias de fabricação dos moldes de gesso e produção dos cadinhos de alumina, que serão utilizados para a produção das amostras vítreas, também foram apresentadas.

Os resíduos (CA, CCA, COG e CC) foram caracterizados por espectroscopia de infravermelho (FTIR) para identificar as espécies presentes após as etapas de secagem e calcinação. A partir dos resultados de FTIR, foram identificadas as bandas de infravermelho para cascas de arroz com diferentes procedências (empresas Tecsol e Cotag), que comprovaram seu alto teor de SiO2 na composição destes resíduos. Para a amostra de CA (casca de arroz bruta, somente seca da empresa Cerealista São João) o FTIR confirmou a presença de grupos funcionais de espécies orgânicas, como por exemplo, lignina e ésteres, conforme reportado na literatura. No entanto, para a CCA submetida à calcinação, os espectros de FTIR mostraram uma redução significativa dos grupos silanóis e da água, bem como, a eliminação dos componentes orgânicos devido à calcinação realizada a 1400°C na CCA.

No espectro de infravermelho da COG, foi possível identificar as bandas associadas à presença de grupos CO3, devido ao carbonato presente na casca de ovo. No entanto, a etapa de calcinação da COG não se mostrou eficiente para obtenção do CaO livre de água, pois apresenta uma alta capacidade de retenção de água, se transformando em Ca (OH)2. Para os resultados de FTIR das amostras de CCT1 (casca de café calcinada) observou-se a diminuição de bandas atribuída aos grupos funcionais do material orgânico presente nas cascas (como lignina, celulose, hemicelulose e carbono) eliminados após a queima.

As análises de difração de raios X confirmaram que a CA apresenta a fase amorfa da sílica, resultado esperado, pois trata-se do resíduo antes da queima. Os resultados de DRX da CCA confirmaram a presença de fases cristalinas (cristobalita e tridimita) da sílica, com proporção dependente da temperatura de queima. A elevada temperatura de calcinação da CCA tornou as amostras predominantemente cristalinas e favoreceu a formação de fase tridimita. Para a COG, foi constatado a presença das fases calcita (bruta) e hidróxido de cálcio, mesmo após a calcinação, evidenciando que o óxido de cálcio é muito reativo com a umidade do ar, formando hidróxido de cálcio.

A análise por MEV verificou que a CA bruta (sem tratamento térmico) apresenta uma morfologia irregular aglomerada e isenta de poros, enquanto a morfologia das partículas da CCA mostrou-se irregular e porosa com maior área de superfície específica devido ao aumento da porosidade. Quanto a COG, suas partículas sem tratamento térmico apresentam uma morfologia aglomerada, no entanto, ainda aderidos aos pequenos fragmentos da COG encontram-se possivelmente resíduos de membrana e cutículas. Verificou-se que as partículas de COG calcinadas apresentam uma porosidade baixa, contudo superior à amostra de COG bruta. Para a CCS verificou-se que suas partículas são mais densas e apresentam grãos alongados, superfície não homogênea e rugosa. No entanto, na micrografia da amostra CCT1, a morfologia apresentou alguma porosidade sem grandes alterações morfológicas.

A perda ao fogo obtida para a CA foi aproximadamente 82%, conforme esperado, já que apresenta maior teor de matéria orgânica a ser volatilizada. Verificou-se também uma variação na cor da CCA que se justifica conforme a presença de impurezas, o processo de combustão e as transformações estruturais ocorridas no material, decorrentes da variação da temperatura de queima. Para a casca de ovo galináceo (COG), o valor de perda ao fogo foi menor, de aproximadamente 46,27% em peso. Para a CC, o valor de perda ao fogo obtido foi de 96,16%, isso significa que quase toda a matéria é consumida durante a queima, conforme esperado.

A análise de umidade reportou 7,68% de umidade para a CA, 0,46% para a COG e 8,94% para a CC, que foram resultados aproximados ou inferiores aos registrados na literatura, justificados pelas condições prévias de secagem às quais foram submetidos.

A partir dos resultados obtidos neste trabalho, confirmamos o potencial de substituição de diferentes resíduos agroindustriais, a cinza da casca de arroz (CCA), a casca de ovo galináceo (COG) e cinza da casca do café (CCC), como fontes alternativas de matérias-primas para a fabricação de vidros sodo-cálcicos.

# 6	Trabalhos Futuros

Como sugestão para trabalhos futuros, podemos citar:

- Análise por FRX dos resíduos;

- Análises térmicas (DTA e TG) dos resíduos

- Análise de DRX da casca de café;

- Produção das amostras vítreas com a incorporação da cinza da casca de arroz (CCA) da casca do ovo galináceo (COG) e da cinza da casca de café (CCC);

- Caracterização das amostras produzidas.

# 7	Referências

x

| 1. | PANNHORST, W. Glass ceramic: state of the art. Journal of Non-Crystalline Solids, v. 219, p. 198-204, 1997. |
| --- | --- |
| 2. | STRNAD, Z. Glass ceramic materials: Glass science and technology. Elsevier Science Publishing Company, New York, v. 8, p. 268, 1986. ISSN 268. |
| 3. | MENEZES, R. R.; NEVES, G. D. A.; FERREIRA, H. C. O estado da arte sobre o uso de resíduos como matérias-primas cerâmicas alternativas. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 6, n. 2, p. 303-313, 2002. |
| 4. | LANE, A. C. The deﬁnition of solid and ﬂuid. Science, v. 25, n. 631, p. 190–191, 1907. |
| 5. | ZACHARIASEN, W. H. The atomic arrangement in glass. J. Am. Ceram. Soc., v. 54, p. 3841-3851, 1932. |
| 6. | GUPTA, P. K. Non-crystalline solids: glasses and amorphous solids. J. Non-Cryst. Solids, v. 195, n. 1, p. 158–164, 1996. |
| 7. | E. D. ZANOTTO, J. C. M. The glassy state of matter: Its deinition and ultimate fate. J. of Non-Crystalline Solids, v. 471, p. 490-495, 2017. |
| 8. | BÜCHNER, C. et al. The Atomic Structure of Two-Dmensional Silica. NanoScience and Technology, Springer International Publishing, 2015. |
| 9. | ALVES, O. L. . G. I. F. . M. I. O. Vidros. Cadernos Temáticos. Química Nova na Escola, n. edição especial, fevereiro 2001. |
| 10. | DAS, S. P. Statistical Physics of Liquids at Freezing and beyond. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2011. |
| 11. | MAZURIN, O. V. Glass properties: compilation, evaluation, and prediction. J. NonCryst. Solids, v. 351, n. 12, p. 1103–1112, 2005. |
| 12. | T.D. BENNETT, Y. Y. P. L. A. Q. H. T. G. N. G. T. R. G. I. L. S. A. R. F. B. O. K. F. Melt-quenched glasses of metal–organic frameworks. J. Am. Chem. Soc., v. 138, n. 10, p. 3484–3492, 2016. |
| 13. | P. JENNISKENS, D. F. B. Structural transitions in amorphous water ice and astrophysical implications. Science , n. 265, p. 753–756, 1994. |
| 14. | J.C. MAURO, E. D. Z. Two centuries of glass research: historical trendscurrent status, and grand challenges for the future. Int. J. Appl. Glas. Sci., v. 5, n. 3, p. 313–327, 2014. |
| 15. | VARSHNEYA, A. K. Fundamentals of Inorganic Glasses. Society of Glass Technology, Sheﬃeld, UK, n. 2, p. 17, 2012. |
| 16. | A.K. VARSHNEYA, J. C. M. Comment on misconceived ASTM deﬁnition of ‘glass’. Glass Technol. Eur. J. Glass Sci. Technol. Part A, v. 51, n. 1, p. 28–30, 2010. |
| 17. | DONTH, E.-J. The Glass Transition: Relaxation, Dynamics in Liquids and Disordered Materials. Springer, 2001. |
| 18. | SCHERER, G. W. Relaxation in Glass and Composites. Krieger, 1992. |
| 19. | Semensin, J. G. C. Incorporação de Resíduos Solidos Agroindustriais Na Fabricação de Vidros Sodo-Cálcicos. Faculdade de Tecnologia de São Paulo. São Paulo, 96 p. 2016. |
| 20. | CHAMBI, P. . M. M. Uso de um lodo de cromo proveniente da indústria de curtume na fabricação de vidros sodo-cálcicos. Tese Doutorado (USP), Escola Politécnica, Engenharia Metalúrgica e de Materiais, 2014. 101. |
| 21. | NOTAS de aula. Tecnologia do vidro FATEC-SP, 2016. |
| 22. | AXINTE, E. Glasses as engineering materials: A review. Materials and Design, v. 32, p. 1717–1732, 2011. |
| 23. | PANNHORST, W. Glass ceramic: state-of-the–art. Journal of Non-Crystalline Solids, v. 219, p. 198-204, 1997. |
| 24. | CRISIGIOVANNI, C. L. M. UMA ABORDAGEM SÓCIO-AMBIENTAL E TECNOLÓGICA DA RECICLAGEM DOS RESÍDUOS DE VIDRO. Dissertação, Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento (LACTEC), Curitiba, p. 88, 2010. |
| 25. | CORNEJO, I. A. et al. Hidden treasures: Turning food waste into glass. American Ceramic Society Bulletin, v. 93, n. 6, 2014. |
| 26. | JAIN, A. K.; SHARMA, S. K.; AND SINGH, D. Reaction Kinetics of Paddy Husk Thermal Decomposition: Proceedings. 31th Intersociety of Energy Conversion Engineeering Conference. Washington D.C. ASME.: [s.n.]. 1996. p. 4:2274-2279. |
| 27. | YALCIN, N.; AND SEVINC, V. Studies on silica obtained from rice husk. Ceram. Inter., v. 27, p. 219-224, 2001. |
| 28. | “Report of International Rice Research Institute”. Disponivel em: <http://www.knowledgebank.irri.org/rkb/rice-milling/byproducts-and-their-utilization/rice-husk.html>. |
| 29. | IBGE. Disponivel em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1618#resultado>. Acesso em: fevereiro 2019. |
| 30. | PIJARN, N. et al. Synthesis and characterization of nanosized-silica gels formed under controlled conditions. Powder Technol, v. 203, n. 3, p. 462-468, 2010. |
| 31. | RAO, V. M. H. G. Utilization of rice husk—A preliminary analysis. J. Sci. Ind. Res., v. 39, p. 495-515, 1980. |
| 32. | SHARMA, N. K.; WILLIAMS, W. S.; ZANGVIL, A. Formation and structure of silicon carbide whiskers from rice hulls. J. Am. Ceram. Soc., n. 67, p. 715-720, 1984. |
| 33. | PATEL, M.; A., K.; AND PRASANNA, P. Effect of thermal and chemical treatments on carbon and silica contents in rice husk. J. Mater. Sci., n. 22, p. 2457-2464, 1987. |
| 34. | “Grão”. Disponivel em: <http://www.ufrgs.br/alimentus1/terradearroz/grao/gr_divisao.htm>. Acesso em: agosto 2018. |
| 35. | STADELMAN, W. J. Encyclopedia of Food Science and Technology. 2. ed. NeW York: John Wiley and Sons, 2000. |
| 36. | HOUSTON, D. F. Rice: Chemistry and Technology. American Association of Cereal Chemists, Minnesota (USA), p. 517, 1972. |
| 37. | PATEL, M.; KARERA, A. SiC whisker from rice husk: Microscopic study. Powder Metall, v. 23, n. 1, p. 30-32, 1991. |
| 38. | DING, M. Rice husk silicon and its applications. Inorg. Chem. Ind., v. 24, n. 6, p. 36-42, 1992. |
| 39. | KRISHNARAO, R. V.; GODKHINDI, M. M. Distribution of Silica in Rice Husks and its Effect on the Formation of Silicon Carbide. Ceramics International, v. 18, p. 243-49, 1992. |
| 40. | CHANDRASEKHAR, S. et al. Review Processing, properties and Applications of reactive silica from rice husk- an overview. J. Mat. Sci., v. 38, p. 3159-3168, 2003. |
| 41. | DELLA, V. P. Processamento e Caracterização de Sílica Ativa Obtida a partir de Cinza de Casca de Arroz. Dissertação (Mestrado em Engenharia). Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis: [s.n.]. 2001. p. 70. |
| 42. | REAL, C.; ALCALÁ, M. D.; CRIADO, J. M. Preparation os Silica from Rice Husks. Journal American Ceramic Society, v. 79, p. 2012-2016, 1996. |
| 43. | AGOPYAN, V. Materiais Reforçados com Fibras para a Construção Civil nos Países em Desenvolvimento: uso de fibras vegetais. Escola Politécnica, Departamento de Engenharia Civil, Universidade de São Paulo. São Paulo , p. 99. 1991. |
| 44. | GOVINDARAO, V. M. Utilization of rice husk. A preliminary analysis. J.Sc.Ind.Res., n. 39, p. 495-515, 1980. |
| 45. | ISAIA, G. C. . G. A. L. G. . M. R. Physical and pozzolanic action of mineral additions on the mechanical strength of high-performance concrete. Cement & concrete composites., v. 25, p. 69-76, 2003. |
| 46. | AMICK, J. A. Purification of Rice Hulls as a Source of Solar Grade Silicon for Solar Cells. J. Electrochem Soc., v. 129, n. 4, 1982. |
| 47. | YALÇIN, N.; SERVINÇ, V. Studies on silica obtained from rice husk. Ceramics International , v. 27, p. 219-224, 2001. |
| 48. | SALAS, J. E. A. "Lightweight insulating concretes with rice husk." International Journal of Cement Composites and Lightweight Concrete, v. 8, n. 3, p. 171-180, 1986. |
| 49. | BORON, L. Citrato de cálcio da casca do ovo: biodisponibilidade e uso como suplemento alimentar.Dissertação de Mestrado em Ciência e Tecnologia dos Alimentos. Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos - Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. 2004. |
| 50. | SIMONS, P. Consumo de ovos deve aumentar. Redação Avicultura Industrial, 2007. Disponivel em: <http://www.aviculturaindustrial.com.br/site/dinamica.asp?tipo_tabela=especiais&id=29570&categoria=coberturas_on_line>. Acesso em: agosto 2018. |
| 51. | IBGE. Disponivel em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/agricultura-e-pecuaria/9216-pesquisa-trimestral-da-producao-de-ovos-de-galinha.html?=&t=resultados >. Acesso em: fevereiro 2019. |
| 52. | NEVES, M. A. Alternativas para valorização da casca de ovo como complemento alimentar e em implantes ósseos. Dissertação de Mestrado em Ciência dos Alimentos. Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1998. |
| 53. | “A boa e velha Albumina”. Disponivel em: <https://anabolismo.wordpress.com/2010/05/31/a-boa-e-velha-albumina/>. Acesso em: março 2018. |
| 54. | RIVERA, E. M. et al. Synthesis of hydroxyapatite from eggshells. Mater. Lett., v. 41, p. 128-134, 1999. |
| 55. | BORON, L. Citrato de cálcio da casca do ovo: biodisponibilidade e uso como suplemento alimentar. Dissertação de Mestrado em Ciência e Tecnologia dos Alimentos. Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004. |
| 56. | ELIZONDO-VILLAREAL, N. et al. Biomaterials from Agricultural Waste: Eggshell-based Hydroxyapatite, Water Air Soil Pollut, p. 3643–3646, 2012. |
| 57. | FAN, L. Cascas de ovos recicladas produzem colágeno e hidrogênio. [S.l.]. 2007. |
| 58. | VIEIRA, C. A. et al. Extração de metais pesados com casca de ovo. III Encontro de Pós-Graduação da UNINCOR. [S.l.]: [s.n.]. 2004. |
| 59. | HSIEH, J. Industry partnership finds alternative uses for eggshell waste, 2008. |
| 60. | OLIVEIRA, D. A.; BENELLI, P.; AMANTE, E. R. Valorização de Resíduos Sólidos: Casca de Ovos como Matéria-Prima no Desenvolvimento de Novos Produtos. 2nd International Workshop, Advances in Cleaner Production. São Paulo : [s.n.]. 2009. |
| 61. | GOUVEIA, D. S.; BRESSIANI, A. H. A.; BRESSIANI, J. C. Efeito do carbonato durante a síntese da hidroxiapatita. 17º CBECIMat. Foz do Iguaçu : [s.n.]. 2006. |
| 62. | NEVES, J. V. G. G., Cascas residuais de café orgânico: composição química, potencial antioxidante, fatores antinutricionais e aplicação tecnológica. Dissertação de Mestrado, UESB, p. 82, 2016. |
| 63. | JC., V. Green coffee processing. Elsevier Applied Science Publishers Ltd, New York, p. 1–33, 1987. |
| 64. | RAMALHO, J. C. et al. Sustained photosynthetic performance of Coffea spp. under long-term enhanced [CO2], v. 8, 2013. |
| 65. | PETRACCO, M. Our everyday cup of coffee: the chemistry behind its magic. Journal of Chemical Education, v. 82, p. 1161–1167, 2005. |
| 66. | DEGASPARE, L. M. Processamento e beneficiamento de café. Casa do Produtor Rural- ESALQ/USP, Piracicaba, 2013. Disponivel em: <http://www.esalq.usp.br/cprural/boaspraticas.php?boa_id=88>. |
| 67. | SILVA, J. P. Caracterização da casca de café (coffea arábica, L) in natura, e de seus produtos obtidos pelo processo de pirólise em reator mecanicamente agitado. Dissertação de mestrado – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, p. 119, 2012. |
| 68. | GEORGE, S. E.; RAMALAKSHMI, K.; MOHAN RAO, L. A perception on health benefits of coffee. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, v. 48, p. 464–486, 2008. |
| 69. | NATELLA, F.; SCACCINI, C. Role of coffee in modulation of diabetes risk. Nutrition Reviews, v. 70, p. 207–217, 2012. |
| 70. | TORRES, T.; FARAH, A. Coffee is the most important contributor to the antioxidant capacity in Brazilian’s diet. FASEB Journal, v. 24, p. 919–957, 2010. |
| 71. | CLIFFORD, M. N.; RAMIREZ-MARTINEZ, J. R. Tannins in wet-processed coffee beans and coffee pulp Food Chemistry, v. 40, p. 191–200, 1991. |
| 72. | GOUVEA, B. M. et al. Feasibility of ethanol production from coffee husks. Biotechnol Letters, v. 31, p. 1315–1319, 2009. |
| 73. | MATOS, A. T. Tratamento de resíduos na pós-colheita do café (residues disposal in coffee post-processing). In: BORÉM, F.M., editor. Pós-colheita do Café (coffee post processing). Lavras (Brazil): Editora UFLA., p. 161–201, 2008. |
| 74. | MURTHY, P. S.; NAIDU, M. M. Recovery of phenolic antioxidants and functional compounds from coffee industry by-products. Food and Bioprocess Technology, 2010. |
| 75. | SILVA, M. C. S. et al. Enrichment of Pleurotus ostreatus mushrooms with selenium in coffee husks. Food Chemistry, v. 131, p. 558-563, 2012. |
| 76. | BEKALO, S. A.; REINHARDT, H. W. Fibers of coffee husk and hulls for the production of particleboard. Mater Struct, v. 43, p. 1049–1060, 2010. |
| 77. | PRATA, E. R. B. A.; OLIVEIRA, L. S. Fresh coffee husks as potential sources of anthocyanins. LWT–Food Sci Technol, v. 40, p. 1555–1560, 2007. |
| 78. | KUMAR, A. et al. An approach to the estimation of the value of agricultural residues used as biofuels.. Biomass and Bioenergy, v. 22, n. 3, p. 195 -203, 2002. |
| 79. | KAYSSER, W. A. . S. M. Effect of a Liquid Phase on the Morphology of Grain Growth in Alumina. Journal of American Ceramic Society, 1987. |
| 80. | SCHILLING, C. H. A. A. I. A. Slip casting. Engineered Materials Handbook, v. 4, p. 153-160, 1991. |
| 81. | SILVERSTEIN, R. M.; BASSLER, G. C.; MORRIL, T. C. Identificação Espectrométrica de Compostos Orgânicos. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, n. 5, 1994. |
| 82. | BATISTUTI, M. R. Classificação de fungos através da espectroscopia no infravermelho por transformada Fourier, 2012. |
| 83. | MORGANO, M. A.; FARIA, C. G.; FERRÃO, M. F. E. A. Determination of protein in raw coffee for NIR spectroscopy and regression PLS. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 25, n. 1, p. 25-31, 2005. |
| 84. | VERONEZI, S. P. Efeito das condições de síntese na fabricação de vidros porosos de sílica a partir do processo sol-gel. Monografia de conclusão de curso, Tecnologia em Materiais. Faculdade de Tecnologia de São Paulo., p. 86, 2017. |
| 85. | CALLISTER, W. D. . R. D. G. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. 8. ed. [S.l.]: Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2015. |
| 86. | ATKINS, P. W.; JONES, L. Princípios química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. |
| 87. | MALISKA, A. Microscopia Eletrônica de varredura. Universidade Federal de Santa Catarina. Santa Catarina, p. 104. 2000. |
| 88. | OHRING, M. Engineering Materials Science. 1. ed. San Diego: Academic Press, 1992. Cap. capítulo 3. |
| 89. | Microscópio Eletrônico de Varredura, 2018. Disponivel em: <http://fap.if.usp.br/~lff/mev.html>. |
| 90. | RAFIEE, E. . S. S. . F. M. . S. M. Optimization of synthesis and characterization of nanosilica produced from rice husk (a common waste material). International Nano Letters, v. 29, 2012. |
| 91. | COSTA, T. M. H. . G. M. R. . B. E. V. da Jornada, J.A.H. Journal of Non-Crystalline Solids , n. 220, p. 195-201, 1997. |
| 92. | SILVERSTEIN, R. M. . W. F. X. Identificação Espectrométrica de Compostos Orgânicos. 6. ed. São Paulo: Editora LTC - Livros Técnicos e Científicos S. A., 2000. |
| 93. | SRIVASTAVA, V. C. . M. I. D. . M. I. M. Characterization of mesoporous rice husk ash (RHA) and adsorption kinetics of metal ions from aqueous solution onto RHA, Journal of Hazardous Materials B134, p. 257–26, 2006. |
| 94. | LEE, T.; OTHMAN, R.; YEOH, F. Development of photoluminescent glass derived from rice husk. Biomass and Bioenergy, v. 59, p. 380-392, 2013. |
| 95. | YUSOF A M, N. N. M. R. N. A. A. Hydrothermal conversion of rice husk ash to faujasite-types and NaA-type of zeolites. J Porous Mater, v. 17, p. 39 e 47, 2009. |
| 96. | SRIVASTAVA, V. C. . M. I. D. . M. I. M. Characterization of mesoporous rice husk ash (RHA) and adsorption kinetics of metal ions from aqueous solution onto RHA. Journal of Hazardous Materials, p. 257–267, 2006. |
| 97. | ABADI, M. H. S. . D. A. . F. Z. &. B. J. Effects of Annealing Temperature on Infrared Spectra of SiO2 Extracted From Rice Husk. J. Ceram. Sci. Tech., v. 6, p. 41-46, 2015. |
| 98. | CHEA SOVATTEI, F. T. B. M. A. B. P.; HINODE, H.; SEINGHENG, H. UTILIZATION OF UNTREATED AND TREATED RICE HUSK AS ADSORBENTS FOR LEAD REMOVAL FROM WASTEWATER. De La Salle University Manila , 2013. |
| 99. | SYAFRI, R. . A. I. . A. I.. Effect of Rice Husk Surface Modification by LENR the on Mechanical Properties of NR/HDPE Reinforced Rice Husk Composite. Sains Malaysiana, v. 40, n. 7, p. 749–756, 2011. |
| 100. | ANG, T. N. . N. G. C. . C. A. S. M. . &. L. M. G. Elucidation of the effect of ionic liquid pretreatment on rice husk via structural analyses. Biotechnology for biofuels, v. 5, n. 1, 2012. |
| 101. | MOSADDEGH E., H. A. Preparation and characterization of nano‐CaO based on eggshell waste: Novel and green catalytic approach to highly efficient synthesis of pyrano [4,3-b] pyrans. Chinese Journal of Catalysis, v. 35, p. 351–356, 2014. |
| 102. | BUSCA, G. . R. C. Vibrational spectroscopy for the analysis of geological and inorganic materials. Meyers, R.A. (Ed.), Encyclopedia of Analytical Chemistry. John Wiley & Sons, Chichester, UK, p. 10954–11008, 2000. |
| 103. | DEAN, J. A. Lange_s Handbook of Chemistry, New York, n. 13, p. 4-33, 1987. |
| 104. | BIROL ENGIN, H. D. M. E. Temperature effects on egg shells investigated by XRD, IR and ESR techniques. Radiation Physics and Chemistry, n. 75, p. 268–277, 2006. |
| 105. | LAFI, R. . B. F. A. . H. A. . &. H. B. H. Coffee waste as potential adsorbent for the removal of basic dyes from aqueous solution. Korean Journal of Chemical Engineering, v. 31, n. 12, p. 2198–2206, 2014. |
| 106. | GEBRESEMATI, M.; GABBIYE, N.; SAHU, O. Sorption of cyanide from aqueous medium by coffee husk: Response surface methodology. Journal of Applied Research and Technology, v. 15, n. 1, p. 27-35, 2017. |
| 107. | NABAIS, J. M. V. E. A. Production of activated carbons from coffee endocarp by CO2 and steam activation. Fuel Processing Technology, v. 89, n. 3, p. 262-268. |
| 108. | CRUZ, G. . C. P. M. EVALUATION OF THE COMBUSTION PROCESS OF COFFEE HUSK SAMPLES IN A DROP TUBE FURNACE (DTF) Thermal Engineering, v. 14, n. 2, p. 53-62, dezembro 2015. |
| 109. | FERREIRA, C. S. E. A. Rice Husk Reuse in the Preparation of SnO2/SiO2Nanocomposite. Materials Research, v. 18, n. 3, p. 639-643, 2015. |
| 110. | NGUN, B. K. . M. H. . S. E. A. Z. A. Effect of rice husk ash and silica fume in ternary system on the properties of blended cement paste and concrete. Journal of Ceramic Processing Research, v. 11, p. 311-315, 2010. |
| 111. | NEVES, M. A. Alternativas para valorização da casca de ovo como complemento alimentar e em implantes ósseos. Dissertação de Mestrado em Ciência dos Alimentos. Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianopolis, 1998. |
| 112. | JUNG, D. S. . R. M. H. E. A. Recycling rice husks for high-capacity lithium battery anodes. PNAS, v. 110, n. 30, 2013. |
| 113. | STADELMAN, W. J. In: ______ Encyclopedia of Food Science and Technology. New York: John Wiley and Sons, 2000. p. 593–599. |
| 114. | CACHO, V. D. D.; ARAUJO, M. S. Produção de vidros silicatos sodo-cálcicos a partir da cinza da casca de arroz. Faculdade de Tecnologia de São Paulo - Fatec SP. São Paulo. 2015. |
| 115. | LEE, T.; OTHMAN, R.; YEOH, F. Development of photoluminescent glass derived from rice husk. Biomass and Bioenergy, v. 59, p. 380-392, 2013. |
| 116. | NANTES, J. F. D. R. J. A. Alternativas de utilização do. Anal eletrônico. São Carlos:Universidade Federal de São Carlos, Encontro Nacional de Engenharia de Produção - Gramado., 1997. |
| 117. | SAENGER, M. . H. E. U. . W. J. . O. T. . A. S. Z. Combustion of Coffee Husks. Renewable Energy, v. 23, n. 1, p. 103-121, 2001. |
| 118. | FERNÁNDEZ, R. G. . G. C. P. . L. A. G. . A. H. J. L. B. Study of main Combustion Characteristics for Biomass Fuels used in Boilers. Fuel Processing Technology, v. 103, n. 1, p. 16-26, 2012. |
| 119. | SUAREZ, J. A.; LUENGO, C. A. Coffee husk briquettes: a new renewable energy source. Energy Sources, v. 25, n. 10, p. 961-967, 2003. |
| 120. | SAENGER, M. E. A. Combustion of Coffee Husks. Renewable Energy, v. 23, p. 103 – 121, 2001. |
| 121. | VIEIRA, A. C. Caracterização da biomassa proveniente de resíduos agrícolas. Dissertação (Mestrado em Energia). Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavél - Paraná, v. 72, 2012. |
| 122. | VILAR, J. D. S. . S.-S. A. U. O. . &. M. R. G. Composição química da casca de ovo de galinha em pó. Boletim Do Centro de Pesquisa de Processamento de Alimentos, v. 28, n. 2. |

x